품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 광진구 화양동 복합시설 신축공사                      점검일시: 2020.  9. 10.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 레미콘, 철근 등은 규격별로 세분화 하고 건설공사 품질시험기준 별표2와 같이 자재에 대한 시험종목 및 시험빈도를 확인하여 시험계획 횟수를 재산정하기 바라며, 품질 시험계획서에 누락된 자재(지수판, 배수판, 창호 등)는 추가 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험∙검사 실적보고서 보완 - 품질시험∙검사 실적보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고, 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제18호 서식에 의거 실적을 누계관리하기 바라며, 건설사업관리기술자는 품질시험·검사가 실시되는지 확인하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	○ 시험장비 적정관리 보완 - 검·교정 관리대장(협력업체 포함)을 작성하기 바람.
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 기둥 콘크리트와 기초면의 접착 품질관리를 위하여 기둥철근 하부 기초 콘크리트면 불순물, 레이턴스 제거 후 철근 배근 및 거푸집 작업을 하기 바람. ○ 내진성능 확보를 위해 기둥 철근 늑근 갈고리와 주근과의 결속을 보완하기 바람. ○ 철근 균열 발생 예방를 위해 수직 앙카 철근 구부림을 방지하기 바람. ○ 이동식 사다리, 틀비계에는 안전난간을 설치하기 바람. ○ 작업자 추락방지를 위해 합벽용 작업발판에는 안전난간을 설치하기 바람.	별첨 사진 참조