품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 강빛 초중통합학교 신축공사                                 점검일시: 2020.  9.  8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘 등) 규격별로 세분화 하여 시험계획 횟수, 종목을 산정하고, 현장, 의뢰, 성적서 대체 구분을 명확히 하며, 누락된 자재(데크플레이트, 이중벽관, 흄관, 맨홀, 스틸그레이팅, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요(지급)자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재 수불부는 양식이 상이하니 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별재 제58호 서식에 의거 건설 자재별 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 균열관리계획서 보완 - 콘크리트 타설 현장에 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여야 하며, 조사시기가 명확하게 작성하여 균열 관리되도록 할 것.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 콘크리트 벽체 콜드조인트 부위 누수 및 통기 방지를 위한 밀실 메움대책 요함. => 필요시 인잭션 그라우팅 시공 검토 ○ 각동 옥상 복합방수 시공의 바탕처리(물흐름) 구배확보 및 콘크리트 난간 치켜올림부의 방수 품질확보 대책 요함. => 코너부위 △각 면 미장잡기 => sheet 방수층 치켜올림부 높이 확보 및 고정방법 => sheet 방수층 보호층 시공방법 - 현재 도면과 상이하므로 검토요함 ○ 옥상층 하부 천장의 달대에 국부결로 방지를 위한 조치요함. => 외벽 관통 파이프 주위 단열재 채움 ○ 지하층 집수정 주위 감전사고 방지위한 안전 난간대 설치요함.	별첨 사진 참조