품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 구로구 개봉2동 주민센터 신축공사                            점검일시: 2021.  3.  25.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(타일, 방화문, 석재, 계단난간 등)을 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제38호 서식에 의거 건설 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 타설시간, 온도, 28일강도 등을 기재 작성하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 골조공사용 거푸집 및 동바리 설치기준 관계법령을 참조하여 시공하고, 콘크리트 타설전 건설사업관리인(감리사)의 철저한 검측 실시하고, 안전성 확보한 후 콘크리트를 타설하기 바람.(콘크리트 타설중 슬래브, 보, 기둥 등 거푸집 붕괴 방지) - 산업안전보건 기준에 관한 규칙의 거푸집 및 동바리 설치기준 참조 ○ 건물 지하층 지하외벽의 시공이음부 및 균열부위 등에서 누수가 되고 있으므로 건축공사 표준시방서 누수보수 방법을 참조하여 보수하기 바람. ○ 건축물 지하 및 지상, 주변의 건축재료 및 공사 관련 쓰레기를 정리정돈하고 안전통로를 확보하기 바람.	별첨 사진 참조