품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 방화동 행복주택 건설공사                             점검일시 : 2023. 4. 11.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획에 누락된 가설기자재(일반구조용 각형각관 등)를 추가하여 계획서를 작성하고 시험을 시행하기 바람.
	- 콘크리트 표준시방서가 변경(적용‘22.12.1.)되었으므로, 경과규정에 따라 굳지 않은 콘크리트 받아들이기 검사시 단위수량 시험종목에 대한 적용여부를 발주청과 협의하여 결정하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 관리 철저 - 균열관리대장은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식에 따라 작성하고, 균열위치를 도면에 상세히 표기하여 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 경량판넬은 빗물에 접촉하지 않도록 보양하기 바람. ○ 세대 자재 인양구의 콘크리트 타설은 단면 결손이 일어나지 않도록 관리하기 바람. ○ 5층 골조 동바리 수직도가 불량하니 조치 바람. ○ 천정 단열재에 틈새가 생기지 않도록 보완하기 바람.	별첨 사진 참조