점  검  사  진

공 사 명 :	ENA 스위트 호텔 신축공사	점검일 :	2015.10.22.
지적사항 :	Top-Down 공사를 위해 선시공된 철골 박스 컬럼에 발생된 녹을 콘크리트 공사전에 제거하기 바람
지적사항 :	철근이 과다하게 bent(30°이상)된 철근은 그내력이 손실되었다고 가정하고 구조검토 바라며, 필요시 철근 재시공 요망

점  검  사  진

공 사 명 :	ENA 스위트 호텔 신축공사	점검일 :	2015.10.22.
지적사항 :	지하외벽 콘크리트 공사시 젖은 흙에 직접 콘크리트가 타설되지 않도록 조치 바람
지적사항 :	지하1층 합벽부 콘크리트 타설 전 철근에 붙은 시멘트페이스트 제거 및 청소 실시 후 콘크리트 타설 바람