점  검  사  진

공 사 명 :	한남연립728-4호 주택재건축정비사업	점검일 :	2015.11.6.
지적사항 :	지상1층 벽체부 철근간격 및 피복두께 유지바라며, 콘크리트 치기 전 레이턴스 등 콘크리트 잔재물 청소 후 타설 바람
지적사항 :	지상1층 보(girder) 철근 순간격이 확보되지 않아 콘크리트 타설이 곤란하므로 철근 순간격 유지 후 콘크리트 타설 바람