점  검  사  진

공 사 명 :	고가교(대림~신도림)내진보강 및 방음벽교체공사	점검일 :	2016.3.14.
지적사항 :	방음벽지주 T/S Bolt 녹발생부 방청처리 바람
지적사항 :	방음벽 와이어 고정클립 녹발생부 방청처리 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	고가교(대림~신도림)내진보강 및 방음벽교체공사	점검일 :	2016.3.14.
지적사항 :	방음벽기초 플레이트 Achor Bolt 녹발생부 방청처리 바람
지적사항 :	기존 교각 코핑부 모서리 콘크리트 탈락부 보수 바람