점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2017.7.11.
지적사항 :	설비 튜브관(주름관) 시공시 수직부재(기둥,벽체) 철근 이음부와는 이격 시공되게 하여 철근 이음성능이 저하되지 않도록 하기 바람
지적사항 :	두 개의 구체가 연결되어 있는 경우 각각 배근 후에 서로 연결될 수 있도록 조치 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2017.7.11.
지적사항 :	콘크리트 이음부(끊어치기)면은 후 타설 전에 Chipping을 실시하여 접합성능을 향상하기 바람
지적사항 :	기둥 Hoop Bar 및 내부 연결 띠철근 배근시 90°, 135°Hook가 수직상으로 교차 배근 되도록 조치 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2017.7.11.
지적사항 :	105동 합벽부 벽체 지수재 정밀시공하여 지수성능을 확보하기 바람
지적사항 :	105동 바닥 벽체 철근에 붙은 시멘트 페이스트, 골재알 제거 및 치핑 후 콘크리트 타설 바람