점  검  사  진

공 사 명 :	가산동 지식산업센터 신축공사	점검일 :	2017.7.6.
지적사항 :	기둥철근 배근시 대각 보조근은 후크 부분이 상하 서로 엇갈리게 시공 바람
지적사항 :	기둥의 Hoop(대근)의 간격은 상․하부에서 중앙부 보다 1/2이 되도록 배근 하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	가산동 지식산업센터 신축공사	점검일 :	2017.7.6.
지적사항 :	작업구 고장력 강(SD 500)의 경우 휜 상태로 방치 한 경우 휜 부분을 절단한 후 새로운 철근으로 용접 요망
지적사항 :	Dropped panel을 관통하는 Post Pile을 제거한 후 결손 부분에 대해 철근 또는 철판 등으로 보강조치 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	가산동 지식산업센터 신축공사	점검일 :	2017.7.6.
지적사항 :	주차장 램프 합벽부 지수판 설치 미흡부분 정밀시공 바람