점  검  사  진

공 사 명 :	대한예수교 장로회 새문안교회 신축공사	점검일 :	2018.4.10.
지적사항 :	Hypo-Beam(3층 대예배실 바닥)의 콘크리트가 분리타설 되어 있는데 장 span 보 이므로 콘크리트가 일체화 되도록 선 타설된 콘크리트 상부표면 처리 등 조치 바람
지적사항 :	1층에 설치된 동측 외측 SRC 기둥의 철골이 표면처리가 되어 있지 않은 상태이므로 철근작업 및 형틀작업 전 표면처리 하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	대한예수교 장로회 새문안교회 신축공사	점검일 :	2018.4.10.
지적사항 :	기계실 옆 계단실의 바닥에서 고이는 물을 하부 Drain 층에 흘러가도록 조치 바람
지적사항 :	지상4층 SRC 기둥부에 집중 배치된 전선관은 분산 배치하여 콘크리트 타설하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	대한예수교 장로회 새문안교회 신축공사	점검일 :	2018.4.10.
지적사항 :	주차장 램프 벽체 재료분리 및 철근노출부 패칭 후 고강도 모르타르 등으로 보수 하기 바람