점  검  사  진

공 사 명 :	남산예산자락 재생사업(공원 및 주차장)	점검일 :	2018.6.12.
지적사항 :	소방재난본부측 리모델링 난간부분의 Wall Girder 철근 배근 Level을 슬래브 레벨로 상향시켜 정착 바람
지적사항 :	난간철근 수직철근 상단 끝단부는 Hook 또는 U-bar를 사용하여 정착성능을 향상 시키기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	남산예산자락 재생사업(공원 및 주차장)	점검일 :	2018.6.12.
지적사항 :	기존 건물에 철골보 정착시 Anchor 시공시에 기존 구조물의 철근 배근 상황을 점검하여 Anchor hole 시공을 용이하게 하기 바람
지적사항 :	난간철근 하부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 및 이물질 제거 후 콘크리트 타설 바람