점  검  사  진

(숯내교)

①A2보도구간 신축이음부 체수	②신축이음 유간 이물질 퇴적
③아치교 점검통로 뚜껑 열림	④보도 연석구간 일부 박리
⑤S1 거더하부 누수흔적

점  검  사  진

(봉은교)

①중앙분리대 연석구간 낮음	②A1~A2 보도구간 기초 볼트 노출(2개소)
③A2 중앙분리대 연석 파손	④ A2 보도 구간 연석 균열
⑤A1 교대 구간 하부 누수