강구조물분야 점검계획서 사전검토 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(북부고가교외 1개소 정밀점검 및 정밀안전진단용역)

□ 강구조물분야 점검계획서 검토 의견

분 야	점 검 계 획 서	검 토 의 견	비 고
○참여기술자	○ 외관조사: 고급 3명 ○ 강재비파괴시험 - 초음파기사, 경력 3년이상	○ 적정
○강구조물 점검 계획	○ 전회차 점검 및 안전 진단보고서 검토	○ 대체로 적정
○비파괴검사 위치 선정	○ 4.1.1 비파괴시험 위치 선정 나. MT : 받침이 설치된 가로보 주변 실시 예정...	○ 받침위 지점부 가로보의 완전용입부는 추가로 초음파탐상(UT) 검사 바람 - 예 : 강박스와 지점부 가로보 박스의 Web측 완전용입 용접부 및 상・하 맞대기용접부	※실장님 관심사항
	○ 시험대상 및 내용 - 본선 : 718개소 이상 - 램프 : 42개소 이상 ※‘09년 진단 결과 양호한 구간은 금번 진단에서는 가급적 다른 부위 실시	○ 붕괴유발부재라고 판단되는 모든 인장 및 교번부의 맞대기용접부는 전량 비파 괴검사 바람.(전회차와 다른 부위 등) - 하부플랜지 및 상부플랜지 등 모든 곳 ※ 필요시 1개소의 전체 용접길이의 양끝단 1m 이내로 검사길이를 줄여서 검사 개소를 증가 바람
○ 기 타 - 진단시 주의 및 요구사항	(가. 단부 우수유입) 진입위험 (나. 진입구 확보 : 4공구 P23) 우수노출 (다.구조적 우수노출:4공구 P42) ( 라. 받침 용접부 균열 )	가.신축이음하부 단지점부 다이아프램 하부 틈새 메공 유무 및 우수유입 여부 조사 나. 강박스 진입구 확보 필요 (점검 및 유지관리위해 ) - 신축이음하부 거더단부 Web측 틈새협소로 진입불가 및 다이아프램(격벽) 막힌 구조로 진입불가→구조검토 후 개방필요 예) 4공구 P23 및 3공구 A1 등 다. 시공당시 구조적으로 우수에 노출되어 받침 등의 부식을 유발하는 구간은 우수차단 방안 제시 바람 : 예) 4공구 P42 분기구간 등 라. 받침부 Sole Plate 필렛용접부 균열발생 여부 상세 조사 바람 : 전구간 - 예) 정릉램프(좌, UP5) 받침 등 마. 강박스 진입구가 천막으로 설치된 곳은 점검 후 비둘기진입방지를 위해 원상태로 정돈 할 것 : 예) 4공구 P34~42구간 등	강구조물팀 점검시 결함사항
(마. 진입구 천막훼손)