현장조사 보고서

□ 육안조사

구분	점검위치	점검내용	점검사진

□ 측정조사 (디스크판 수직변형량 측정)

① 받침설계 자료가 있거나 확인이 가능한 경우(받침업체 확인 요망)

상행				단위 mm
교각번호	규 격	폴리우레탄 디스크판 높이(설계)	폴리우레탄 디스크판 높이(현재)	수직변형량
P21	일 5,000kN	41	33	8
P22	일 10,000kN	65	57	8
P23	양 10,000kN	62	53	9
P24	양 10,000kN	62	53	9
	양 10,000kN	62	54	8

② 받침설계 자료가 없는 경우

상행				단위 mm
교각번호	규 격	설계높이 (받침형하고)	현재높이 (받침형하고)	수직변형량
P21	일 5,000kN	215	207	8
P22	일 10,000kN	302	294	8
P23	양 10,000kN	304	295	9
P24	양 10,000kN	304	295	9
	양 10,000kN	304	296	8

현장 측정사진

위치 : P1-00-00, 디스크 높이 : 00mm