‘12 성과 관리계획 주요사업명	신종미량유해물질 실태조사 강화 (BSC - 16)			담당			소속		수질연구부
							성명		김상은
							전화		3146-1761
시장 공약사항	❈
시정운영중장기계획	❈ 최고 품질의 아리수 생산․공급 및 음용률 제고
시장 지시사항	❈
1. 사업개요	○ 기 간 : 2012. 1 ~ 12 ○ 지 점 - 취수장 원수 : 6지점(광암, 강북, 암사, 구의, 자양, 풍납) - 정수센터 정수: 6지점(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포) ○ 추진내용 - 추진방법 •․ 신종물질에 대한 분석방법 표준화 • 신규항목은 최소 3년간 원∙정수 실태조사 • 연차적으로 조사항목 확대 : 2016년까지 140항목 조사 - 검사항목 : 누적 118항목(서울시 감시항목으로 23항목 편입) • '07 ~'11 누적 조사항목 : 109항목 잔류의약물질 42, 농약 13, 산업용 화학물질 25, 소독부산물 11, 맛․냄새 유발물질 6, 조류독소 2, 무기물 10 • 2012년 추가 조사항목 : 9항목 잔류의약물질 4 (반코마이신, 이오프로마이드, 페플록사신, 펜벤다졸), 산업용화학물질 3(과불화옥탄산, 과불화옥탄설폰산, 모노에틸헥실프탈레이트), 소독부산물 (N-니트로소디메틸아민), 조류독소 (삭시톡신)
	사업종료년도의 최종목표치		누적 118항목
	실 시 근 거	미량물질과 -392호(2012.02.01.)
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2010년		2011년			2012년		2013년
		1445	-		580			550		315
	‘12년도 예산 집행실적 및 향후전망	‘12년도	1/4분기		2/4분기			3/4분기		4/4분기
		계 획	-		530			20		-
		집 행	-		422			15
		집행 실적 저조 사유	-
		향후 전망	-
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'12년도 목표치	4/4분기 목표치			추 진 실 적
❈ 신종미량유해물질 실태조사 항목수		118항목	- 실태조사 - 신규항목 분석법 표준화 -보고서 작성			- 신규항목 분석법 표준화 - 원정수 실태조사 2회 - 실태조사 보고서
- 보조지표명
- 보조지표명

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	1/4분기	- 신규 9항목(누적 118항목) 항목 선정 • 반코마이신, 이오프로마이드, 페플록사신, 펜벤다졸 : 사회적으로 문제가 되어 규제의 필요성이 있다고 판단되는 미규제 물질 • 과불화옥탄산, 과불화옥탄설폰산 : 외국의 수질 규제 물질 • N-니트로소디메틸아민 : 국제적으로 수돗물에서 문제가 된 항목 • 모노에틸헥실프탈레이트, 삭시톡신 : 국내 수계에서 검출 가능성이 있는 물질 - 세부 추진 계획 수립 : 미량물질과 -392호(2012.02.01.) - 신규 분석항목 분석법 자료 조사 - 분석장비 외자 구매 요청(조달청) • 구매장비 : 2종 2대 UHPLC/Orbitrap(/Q-TOF) MS N2 generator for SPE • 소요예산 : 550백만원 -신규 분석항목 분석법 표준화 • 잔류의약물질 4항목(반코마이신, 이오프로마이드, 페플록사신, 펜벤다졸) 표준화 완료
	2/4분기	- 상반기 실태조사 • 대상시료 : 13점(원수6, 정수6, 병물 아리수) • 분석항목 : 90항목 ※ 118항목 중 23항목은 3월에 분석 완료 신규 5항목은 하반기 조사 - 신규항목 분석방법 표준화 진행중 • 산업용 화학물질 3항목(과불화옥탄산, 과불화옥탄설폰산, 모노에틸헥실 프탈레이트), 소독부산물(NDMA; N-니트로소디메틸아민), 조류독소(삭시톡신) - 분석장비 외자 구매 완료 및 시운전 • 장비명 : UHPLC/Orbitrap(Q-TOF) MS(Thermo Fisher Scientific) • 금액 : 422백만원
	3/4분기	- 하반기 실태조사 • 대상시료 : 13점(원수6, 정수6, 병물 아리수) • 분석항목 : 90항목 ※ 2012년 신규9 항목 중 3항목은 상반기 분석법표준화 완료 - 신규항목 분석방법 표준화 진행 중 • 산업용 화학물질 3항목(과불화옥탄산, 과불화옥탄설폰산, 모노에틸헥실 프탈레이트), 소독부산물(NDMA; N-니트로소디메틸아민), 조류독소(삭시톡신) - 분석장비 외자 구매 완료 및 시운전 • 장비명 : N2 generator for SPE • 금액 : 15백만원
	4/4분기	- 하반기 실태조사 및 수질검사 - 신규항목 분석방법 표준화 - 실태조사 결과보고서
5. 검토 및 개선사항		-
6. 향 후 계 획		- 2013년 신종물질 선정 - 2013년 신종물질 실태조사 계획
7. 평가결과 전 분 기 지적사항 및 조치사항	구 분	지적사항	조치사항
	1/4 분기	-	-
	2/4 분기	-	-
	3/4 분기
	4/4 분기

‘12 성과 관리계획 주요사업명	녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발 (BSC - 17)			담당			소속		기술개발부
							성명		박영복
							전화		3146-1837
시장 공약사항	❈
시정운영중장기계획	❈
시장 지시사항	❈
1. 사업개요	○ 기 간 : 2012.1 ~ 2014.12(3년) ○ 장 소 - 염소 및 오존 가스에 의한 부식시험 ․ 정수센터(3) : 강북, 구의, 영등포 ․ 배수지 (3) : 보광동, 대현산, 노량진 - 토양 환경에서 부식 시험 ․ 배수지(4) : 보광동, 월계, 방배, 낙성대 ․ 한강주변 공원(4) : 광나루, 망원, 강서, 서울숲 ○ 방법 : 시험장소별 시편제작 설치 주기적으로 점검 - 시험 장소별 설치 시편 수량 : 총 1,080개 ․ 정수센터 및 배수지 : 320개 ․ 토 양 : 240개 ․ 실험실 : 520개 ○ 추진내용(계획) - 염소 및 오존 가스에 의한 부식시험 ․ 정수센터(2) : 구의, 영등포(오존) ․ 배수지(3) : 보광동, 대현산, 노량진 - 토양 환경에서 미생물 부식 시험 ․ 토양 미생물 부식영향 세균 농도분석 ․ 토양 미생물 군집 유전자 분석(pyrosequencing) - 토양 환경에서 물성과 부식 영향도 분석 ․ pH, 비저항, 수분, 염소이온, 황산이온 - 토양 환경에서 누설전류에 의한 부식 모사시험 ․ 전원 : 30V(배터리 및 정류기 부착) ․ 실험 환경 : 토양 염소이온이 상이한 한강공원 2개소
	사업종료년도의 최종목표치
	실 시 근 거
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2010년		2011년			2012년		2013년
		비예산사업
	‘12년도 예산 집행실적 및 향후전망	‘12년도	1/4분기		2/4분기			3/4분기		4/4분기
		계 획
		집 행
		집행 실적 저조 사유
		향후 전망
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'12년도 목표치	4/4분기 목표치			추 진 실 적
❈ 녹슬지 않는 스테인리스강 연구 추진율		30%	30%			0. 녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발 특허출원(‘12.11.16)
- 보조지표명
- 보조지표명

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	1/4분기	□ 녹슬지 않는 스테인리스강 1단계 연구개발 제품 검증 ○ 장 소 : 영등포 정수센터 막여과 플랜트 정수처리수조 및 배출수조 ○ 실험기간 : 2011. 12.27 ~ 2012. 3. 31 ○ 실험결과 : 녹 발생하지 않았음(3.31 현재 녹 미발생) □ 기술개발 연구성과 국제학회 발표 심의통과 ○ 심의학회 : 국제전기화학회(ECS : Electrochemical Society) ○ 건 수 : 2건 ○ 심사발표 : 2012. 1. 19(목) □ 2단계 공동연구협약 체결 ○ 장 소 : 포스코 송도 글로벌 R & D 센터(인천광역시 소재) ○ 일 시 : 2012. 2. 24(금) 11:00 ○ 2단계 주요 연구내용 - 1단계에서 개발된 녹슬지 않는 STS 시편 및 파이프 시편 추가 검증 - 지중매설 STS 시편(1년, 3년, 5년 - 매설기간) 부식상태 분석 - 개발된 STS 용접기술 국내 표준화 및 상수도시설기준에 반영 - 특허 공동출원 - 2012. 5. 9 미국(시에틀) 국제전기화학회(ECS)에 연구성과 발표 □ 공동연구관련 실무자 회의개최(1차) ○ 일 시 : 2012. 3. 15(목), 14:00 ~ 18:00 ○ 장 소 : 포스코 송도 글로벌 R & D 센터(인천광역시 소재) ○ 주요 회의내용 - 1단계 기술개발품 특허 출원시기 : 2012. 5월 - 영등포 정수센터 오존 부식시편 설치 : 2012. 4월 - 가혹환경에서 실험 : 2012년 4월 ․ 장소: 강북정수센터 ⇒ 영등포정수센터 정수지(가혹조건 실험)
	2/4분기	□ 녹슬지 않는 스테인리스강 1단계 연구개발 제품 녹발생여부 검증 ○ 장 소 : 영등포 정수센터 막여과 플랜트 정수처리수조 및 배출수조 ○ 실험기간 : 2011. 12.27 ~ 2012. 6. 30 ○ 실험결과 : 6개월 경과 녹 발생하지 않았음(6.30 현재 녹 미발생) □ 연구성과 국제학회 논문 2편 발표 ○ 학회명 : 미국 국제전기화학회(ECS : Electrochemical Society) ○ 건 수 : 2건 - 토양 미생물 군집이 스테인리스강 부식에 미치는 영향 연구 - 상수도환경에서 녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발 현황 ○ 논문발표기간 : 2012. 5. 5 ~ 5.10 □ 2010년 지중에 매설한 스테인리스강 시편 부식여부 확인 공사 ○ 기 간 : 2012. 5. 10 ~ 6. 20(목) ○ 장 소(8) :광나루, 강서, 망원, 서울숲, 월계, 보광동, 낙성대, 방배 ○ 주요 내용 - 한강공원에 매설된 시편확인을 위해 서울지방국토관리청 굴착 허가득함 - 8개 장소 시편 확인 및 굴착 복구 공사 완료 ․ 강서한강공원 및 낙성대 배수지에 매설한 STS304 조인트에서 일부 부식발생 확인 ․ 8개 시편 매설 장소의 토양 시료 채취 분석 □ 토양 STS 전식 실험장치 설치 ○ 기 간 : 2012. 5. 10 ~ 6. 20(목) ○ 장 소(2) : 강서 및 광나루 한강공원 ○ 시편종류 : STS 304

4. 분기별 주요

추 진 사 항

(주요 방침)

3/4분기

□ 녹슬지 않는 스테인리스강 1단계 연구개발 제품 녹발생여부 검증

○ 장    소 : 영등포 정수센터 막여과 플랜트 정수처리수조 및 배출수조

○ 실험기간 : 2011. 12.27 ~ 2012. 9. 30

○ 연구개발 관련 실무자회의 실시 : 2012. 9.7

- 장소 : 홍익대학교 세종캠퍼스

- 참석자 : 상수도연구원(박영복, 장현정 연구사), 포스코(김영호, 김희산)

□ 토양 STS 전식 실험 실시

○ 기  간 : 2012. 7. ~

○ 장  소(2) : 강서 및 광나루 한강공원

○ 시편종류 : STS 304

4/4분기

□ 녹슬지 않는 스테인리스강 연구개발 특허출원

○ 발명의 명칭 : 내식성이 향상된 수도시설용 STS의 용접부 후처리방법

○ 출원일(출원번호) : 2012. 11. 16(10-2012********)

○ 주요 발명내용

- 정수센터, 배수지 난간 등 시설물 부식원인 규명 : 염소이온(100ppm이상)

- 시험시편 설치 및 부식상태 평가(정수센터, 배수지 등) : 1,080개

- 산세척 공정 개선 방법으로 녹 방지 효과 검증(스테인리스강 모재 및 용접부)

구 분	용접처리 혼합산의 농도	세척액의 온도	비 고
기 존	10%-HNO3(질산) + 3%-HF(불산)	60℃	녹 발생
개 선	15%-HNO3(질산) + 6%-HF(불산)	80℃	녹 미발생

□ 토양 STS 전식 모사실험 실시

○ 기  간 : 2012. 7. ~ 2012. 11(5개월)

○ 장  소(2) : 강서 및 광나루 한강공원

○ STS 304의 부식원인 : 토양중 염소이온이 100ppm이상일 경우 부식발생

□ 녹슬지 않는 스테인리스강 특허출원 희망서울 실천상 수상(2012.12)

□ 녹슬지 않는 스테인리스강 연구관련 전문가 심의 위원회 개최

○ 일시 : 2012.12.20

○ 장소 : 상수도연구원 혜윰실

○ 참석심의위원(2) : 서울대 성영은 교수, KAIST 권혁상 교수

□ 녹슬지 않는 스테인리스강 상수도 시설기준 제정 요청 추진

○ 일시 : 2012.12.27(목), 10:00 ~ 12:00

○ 장소 : 한국상하수도협회 2층회의실

○ 협의자 : 물산업지원처장 조순열, 대리 김승영

○ 협의내용 : 2012년 제2차 옥내급수관 갱생 회의시 시설기준 제정협의

- 시설기준 정기개정은 5년 마다 실시(2015년 실시예정)

- 상수도 시설기준 상시개정은 매년하며, 녹슬지 않는 연구성과를 2013년          Water Korea 발표를 통해 공감대 형성 및 특허 등록 후 제정 추진

□ 연구과제 추진 실무자 회의 참석

○ 일시 : 2012.12.6

○ 장소 : 포스코기술연구원 인천광역시 송도 글로벌 R&D 센터

○ 참석자

- 포스코기술연구원 : 김영호 박사, 김희산 교수(홍익대)외 2인

- 상수도연구원 : 박영복, 장현정 연구사

5. 검토 및 개선사항

6. 향  후  계  획

○ 2013 : 녹슬지 않는 STS 기술개발 연구성과 상수도시설기준 반영 추진

7. 평가결과

전 분 기

지적사항 및

조치사항

구  분

지적사항

조치사항

1/4 분기

없음

2/4 분기

없음

3/4 분기

없음

4/4 분기