주요 점검지적 사진

공 사 명 :	용답동 229-2 신축공사	점검일 :	2020. 6. 16.
지적사항 :	9층 계단실 천정 Slab 하부 일부 재료분리 현상이 발생되었으니, 노출된 부위를 깨끗이 청소 후 시멘트 몰탈(접착제 첨가)로 처리 요망.
지적사항 :	1층 Dry Area 옹벽 철근 노출된 부분 녹방지 커버를 씌워서 녹발생 억제토록 조치 요망.