동부도로사업소 집중점검 결과보고

대상시설물 : 성산대교 (본선 A1~P3, 램프 B, 램프 F)

일      시 : 2014년 12월 11일 (14:00 ~ 17:00)

점검  기관 : 동부도로사업소 교량보수과

집중점검 결과

연번	위 치	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	S2 G1~G2	ㆍ 가로보 거셋판 부식		(1-1)
2	B램프 S1-G2	ㆍ 플레이트 하부 부식 (0.2×1.0m)		(1-2)
3	B램프 S2-G2	ㆍ 슬래브하면 Con't 백태 (0.3×0.6m)		(1-3)
4	B램프 교대부근	ㆍ 교면포장 파손

따로붙임 : 점검사진 1부.

2014.   12.  11

점검자   동부도로사업소 교량보수과  시설6급  유 현 선 (서명)

시설8급  배 상 현(서명)

□ 집중점검 사진

<1-1> S2 G1~G2 가로보 거셋판 부식	<1-2> B램프 S1-G2 하부 플레이트 일부 부식 (0.2×1.0m)

<1-3> B램프 S2-G2 슬래브하면 Con't 백태 (0.3×0.6m)	<1-4> B램프 교대부근 교면포장 파손