집중점검 결과 보고

○ 시 설 명 : 영등포역고가

○ 점검일자 : 2015. 5. 7(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검결과

연번	위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비 고
1	문래동쪽 접속옹벽	접속옹벽 구간 신길동방향 1,2차로 중간 이음구간 균열 실리보수 필요	’15년 일상유지보수공사에 작업지시하여 정비
2	문래동쪽 접속옹벽	방호울타리 하단 콘크리트 박락	’15년 일상유지보수공사에 작업지시하여 정비
3	A1 신길방향	Cipec 제품 신축이음부 중간 손상(1m)	기 작업지시된 사항으 보수 준비중임
4	P1~P2	포장부 재료분리 등 발생, 차량 통행 지장없음	점검시 주의관찰
5	P7, P8,P9	점검 사다리 진입 편리를 위해 방호울타리에 ㄷ 자 사다리 설치 필요	’15년 일상유지보수공사에 작업지시하여 정비

6	P9	점검통로 지지대 볼트가 박스 하면에 붙어 있아 제거 필요	’15년 일상유지보수공사에 작업지시하여 정비
7	P3,P6,P9	신축이음부 누수, 하부 강박스 단부등 도장 보수 필요, 박스 단부 점부식은 시공시 볼트구멍을 메운 부분이 부식됨	기 작업지시된 시사항임		비계설치 및 작업시 관리공단 협의필요
8	P9	코핑부 중앙, 보수부 재균열, 점검시 지속 관찰 필요	점검시 주의관찰, 균열 진전 상태 확인을 균열에이지 부착 방안 검토
9	P3,P6,P9	전구간 출입문 잠금장치 설치(안 및 밖에서 열수 있도록 개선)	’15년 일상유지보수공사에 작업지시하여 정비
10	P11~P12	점멸등 1개손상, 원인자 확인된 사항으로 현대해상보수업체에서 5.8일 손상된 점멸등 우선 제거하여 위험요인 제거	원인자 원상복구 예정 (5.12)
11	A2	방음판 고정 필요1개	기 작업지시된 사항임
12	A2	충격흡수시설 부분손상	원인자 원상복구 예정(5.11)

13	P12~A2	측면 방호벽 하단 누수 흔적	점검시 주의관찰
14	P2,P3,P4,P5,P6	하부에서 올라가는 점검사다리 연장 및잠금장치 설치 필요	’15년 일상유지보수공사에 작업지시하여 정비

점검자 :     교량안전과              직급  6급            성명 오석관     (서명)

직급  7급            성명 김근섭     (서명)

직급  7급            성명 전재형     (서명)

직급  7급             성명 이기승

직급  7급             성명 유진호

시설안전자문위원   소속  ㈜진우엔지니어링      성명 안삼현