강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 천호대교(P7~P11구간)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	25.6	1,150	광장동310~천호동462	교량안전과	DB-18	STB PSC	'76.07.05	동아건설	‘15.04.01

□ 시설물 위치도 천호대교 P7 P11 □ 시설물 전경
[ 강박스 외부 사진 ]	[ 강박스 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 천호대교, P7~P11구간, 강박스(STB) 4열

○ 점 검 자 : 교량안전과 김시련(시설물 담당), 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○  강박스 내부 지점부 다이아프램(격벽) 상부 종리브 마감부 필렛용접부에서 용접       균열이 발생되었으므로 조속한 보수·보강 필요.

- 간단한 보수 조치 : 부식 및 도장박리부 보수도장, 용접누락부 용접, 안전점검대

출입문 경첩시공, 콘크리트 잔재 및 토사 청소 등

- 검토 후 보수 조치 : 용접균열 발생부 보수·보강, 신축이음하부 빗물받이 정비 등

점검구간	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
천호대교 (P7~P11)	신축이음하부거더단부 부식	신축이음부 누 수	중 기	신축이음부 정 비	P11	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	교각위 체수 및 콘크리트 잔재퇴적	빗물받이 파손 및 누수	단 기	빗물받이 정비	- 빗물받이 : P7 2개소
				토사 및 잔재청소	-- 청소 : P7,P11
	지점 격벽 용접부 균열 및 보강재 용접누락	용접불량, 진동 및 시공누락 등	단 기	덧댐판 보강 및 용접실시	용접균열 10개소 용접누락 8개소
	강박스 내부 도장박리 및 부식	시공불량 및 누수	중 기	보수도장	도장박리 : 18개소 부 식 : 9개소
	안전 점검대 출입문 경첩탈락		단 기	경첩 재시공	P6 하류측 안전점검대 출입문

□ 점검 결함사항

【 천호대교 P7~P11구간 G1열 결함사항 】

1. P7 G1~G2열 신축이음하부 빗물받이 연결부 누수 발생

- 누수로 인한 하부 교각위 체수 발생

2. P7 G1~G2열 지점부 가로보 하부플랜지 강재 절취후 용접누락 2개소

3. P7 G1열 신축이음하부 거더단부 플랜지 하부 부식

4. P7 G1열 받침위 거더 변형(외부충격) : 지속관찰 바람

5. P7 G1열 D1~D2구간 상부 Splice부 도장박리

【 천호대교 P7~P11구간 G1열 결함사항(계속) 】

6. P7 G1열 D1~D2구간 상부플랜지 천공부 미메공

- 내시경 천공자리 미메공으로 상부 종리브 등 오염 발생

7. P7 G1열 D2~D3구간 상부 Splice부 도장박리

8. P7 G1열 D4~D5구간 상부 작업구 절취부 부분 용접누락(충진여부 확인)

9. P8 G1열 지점부(D5) 격벽 상부 종리브 마감부 및 수직보강재 상부 용접부

균열 발생 2개소

10. P8 G1열 D6~D7구간 상부 Splice부 도장박리

11. P8 G1열 D6~D7구간 상부 종리브 마감도장(중도) 누락

12. P8 G1열 D7~D8구간 상부 작업구 절취부 용접부 부식

13. P8 G1열 D8~D9구간 상부 Splice부 도장박리

14. P8 G1열 D8~D9구간 상부플랜지 도장박리

15. P8 G1열 D9~D10구간 상부 Splice부 도장박리

16. P9 G1열 D10구간 Web(복부판) 수평보강재 용접부 균열

17. P9 G1열 D10~D11구간 상부 Splice부 도장박리

18. P10 G1열 지점부(D10) 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열

19. P10 G1열 D16~D17구간 하부 종리브 마감부 용접불량 및 횡리브 도장박리

20. P10 G1열 D17~D18구간 상부 작업구 절취부 용접부 부식

21. P10 G1열 D17~D18구간 Web Splice부 도장박리

22. P10 G1열 D18~D19구간 상부 종리브 마감부 용접불량

23. P11 G1열 지점부 강박스 입구 비둘기 배설물 오염

24. P11 G1열 신축이음하부 거더단부 보강재 등 강재 부식 : 내측 및 외측

25. P11 G1열 신축이음하부 거더단부 플랜지 하부 부식

26. P11 G1~G2열 지점부 가로보 강재 천공 발생

【 천호대교 P7~P11구간 G2열 결함사항 】

27. P8 G2열 지점부(D5) 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열

28. P8 G2열 D6~D7구간 격벽 수평보강재 용접부 부식

29. P8 G2열 D6~D7구간 횡리브 좌굴 발생 2개소 : 물리적 충격, 지속관찰

【 천호대교 P7~P11구간 G2열 결함사항(계속) 】

30. P8 G2열 D9~D10구간 상부 Splice부 도장박리

31. P9 G2열 D13~D14구간 상부플랜지 도장박리

32. P9 G2열 D14 격벽 보강재 용접부 도장박리

33. P9 G2열 D14~D15구간 하부 종리브 도장박리

34. P9 G2열 D14~D15구간 Web(복부판) 도장박리

35. P10 G2열 D15~D16구간 Web(복부판) 도장박리

36. P10 G2열 D15~D16구간 하부플랜지 용접부 부식

37. P10 G2열 D15~D16구간 Web 수직보강재 하부 부식

38. P10 G2열 D15~D16구간 하부플랜지 도장박리

39. P10 G2열 D17구간 격벽 상부 종리브 마감부 부분 용접누락

40. P11 G2열 신축이음하부 거더단부 및 보강재 하부 부식

41. P11 G2열 거더단부 플랜지 하부 부식

【 천호대교 P7~P11구간 G3열 결함사항 】

42. P9(S10 시점) G3열 지점부(D10) 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열

43. P10(S11 시점) G3열 지점부(D15) 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열

44. P11 G3열 신축이음하부 거더단부 부식

【 천호대교 P7~P11구간 G4열 결함사항 】

45. P7 G4열 신축이음하부 빗물받이 파손

- 빗물받이 파손으로 인한 하부 거더단부 강재 부식 및 교각위 토사퇴적

46. P7 G4열 D4~D5구간 상부 작업구 절취부 용접부 부식

47. P8(S8 종점) 지점부(D5) 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열

48. P8 G4열 D5~D6구간 하부 종리브 마감부 용접누락 2개소

49. P8 G4열 D9~D10구간 상부 Splice부 도장박리

50. P9(S9 종점) G4열 지점부(D10) 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열

51. P9 G4열 D10~D11구간 상부 작업구 절취부 용접부 부식

52. P10(S11 시점) G4열 지점부(D15) 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열

【 천호대교 P7~P11구간 G4열 결함사항(계속)】

53. P11 G4열 신축이음하부 누수 및 누수로 인한 거더단부 부식

54. P11 G4~G3열 지점부 가로보 부식 및 콘크리트 잔재 퇴적

- 교각위 토사 등 퇴적

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.