천호지하차도 보수공사비(개략공사비)

구분	부재	손 상 내 용	보수보강공법	보수물량	단위	단가(원)	금액(원)	순위	조치계획
BOX	슬래브 하면	균열(0.3mm이상)	주입보수	3.00	m	120,000	360,000	1	2014 반영
		균열,백태(0.2mm이하)	표면처리	4.84	㎡	38,000	183,920	3	2014 반영
	벽체	균열(0.3mm이상)	주입보수	2.00	m	120,000	240,000	1	2014 반영
	기둥	균열(0.3mm이상)	주입보수	4.50	m	120,000	540,000	1	2014 반영
		박리,박락,철근노출	철근방청+단면보수	7.54	㎡	199,000	1,500,460	1	2014 반영
		콘크리트박리	단면보수	0.20	㎡	188,000	37,600	2	2014 반영
		콘크리트파손	단면보수	0.85	㎡	188,000	159,800	2	2014 반영
	연석	배수구주변 파손	단면보수	0.60	㎡	188,000	112,800	2	2014 반영
		박리	단면보수	0.52	㎡	188,000	97,760	2	2014 반영
U- TYPE 옹벽 (시점부)	벽체	균열(0.3mm이상)	주입보수	37.00	m	120,000	4,440,000	1	2014 반영
		균열,백태(0.3mm이상)	주입보수	2.90	m	120,000	348,000	1	2014 반영
		철근노출	철근방청+단면보수	0.20	㎡	199,000	39,800	1	2014 반영
		균열,백태(0.2mm이하)	표면처리	0.10	㎡	38,000	3,800	3	2014 반영
		백태	표면처리	0.01	㎡	38,000	304	3	2014 반영
	신축이음	joint실링재 열화	joint 실링보수	7.50	m	30,000	225,000	3	2016 반영
	두겁부	인조대리석파손	인조대리석재설치	21.00	EA	93,000	1,953,000	3	2014 반영
	연석	균열(0.3mm이상)	주입보수	1.00	m	120,000	120,000	1	2014 반영
		연석내측파손	단면보수	0.46	㎡	188,000	86,480	2	2014 반영
		철근노출	철근방청+단면보수	4.35	㎡	199,000	865,650	1	2014 반영
U- TYPE 옹벽 (종점부)	벽체	균열(0.3mm이상)	주입보수	70.70	m	120,000	8,484,000	1	2014 반영
		박락,철근노출	철근방청+단면보수	12.20	㎡	199,000	2,427,800	1	2014 반영
		균열,백태(0.2mm이하)	표면처리	0.07	㎡	38,000	2,660	3	2014 반영
	신축이음	joint실링재 열화	joint 실링보수	3.50	m	30,000	105,000	3	2016 반영
		joint실링재 탈락	joint 실링보수	0.70	m	30,000	21,000	3	2016 반영
	두겁부	인조대리석파손	인조대리석 재설치	29.00	EA	93,000	2,697,000	3	2014 반영
	연석	박락, 철근노출	철근방청+단면보수	25.00	㎡	199,000	4,975,000	1	2014 반영
		연석내측 파손	단면보수	6.90	㎡	188,000	1,297,200	2	2014 반영
갱문		백태	표면처리	0.02	㎡	38,000	570	3	2014 반영
		인조대리석 파손	인조대리석 재설치	2.00	EA	93,000	186,000	3	2014 반영
		인조대리석 미설치	인조대리석 재설치	3.00	EA	93,000	279,000	3	2014 반영
순공사비							31,789,604
부대공비							-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]							15,894,802
총공사비							47,684,406

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.