푸베 부식예측도 분석자료 1부

□ 부식예측 분석

○ 관대지 부식전위

- -410 ㎷(황산동 기준전극, 측정값)⇒-410+316=-94 ㎷(표준수소전극전위)

○ 토양 pH : 8.5

○ 결과 : 비부식성 환경

비반응성 영역

(-850 mV이하는 이 도표에서 나왔음)

부동태 영역

(스테인리스강 부식방지)

-94 ㎷

pH 8.5

동작대교 남단 수도관 부식환경