최근 2년간 안전진단(점검) 및 보수이력 현황

시설물명	진단(점검)결과		보수이력	2015 보수계획	비 고
총 계	1순위	2순위			1,235,000
영동6교	2013 정밀점검 1. 교면포장 불량 본교 4,080㎡ + 진입교 2,704㎡ 2. 보도부 및 연석 실링제 파손 10m 보차도경계부누수 120m 3. 배수시설 막힘 4. 신축이음장치누수 본교 100m + 진입교 108m 5. PCS박스거더 균열(0.3mm이상) 4.5m 미세균열 3000㎡ 6. 교대 및 교각 균열(0.3mm이상) 10.5m 7. 바닥판 하면 (진입교) 철근노출, 파손, 표면열화 50㎡ 8. Steel Box Girder(진입교) 도장박리 및 강재부식 30㎡	받침장치 부식 23개소 PSC박스거더 백태, 재료분리 100㎡ 교대 및 교각 백태 3㎡	2014년) 영동6교 보수공사 -공사기간 : 2014.4~12 -시공업체 : ㈜송화건설 -준공금액 : 118,179천원 (준공내역) 아스콘포장 114.4a 교면방수 6,926㎡ 신축이음교체 181m 콘크리트표면보수 5,219㎡ 콘크리트단면보수 263㎡ 강교도장 150㎡ 실링제주입 465m 받침장치 보수 23개소 보차도경계석설치 430m	- 배수로 청소 난간 및 보도부 세척	1,000
탄천1교	2013 정밀점검 연석 및 중분대 박리,파손 신축이음 후타재균열 75.6m 바닥판 균열(0.3mm이상) 17.4m 박락,철근노출,파손 30㎡ 4.상부 강박스거더 외부,내부,가로보 볼트체결불량 62개소 볼트누락 32개소	배수관 설치불량 1개소 중분대 박리, 파손 1.63㎡ 도장박리 및 열화 244.8㎡ 바닥판 망상균열 및 백태 500㎡ 강박스거더 부식 및 도장손상 80㎡ 교대,교각 표면열화 80㎡	2013년) 일상유지보수 -공사기간 : ‘13.4.26~’14.2.24 -시공업체 : ㈜남평엔지니어링 단면보수 110㎡, 균열보수 27m 보도포장 464㎡ 2014년) 일상유지보수 -공사기간 : ‘14.4.08~’15.2.28 -시공업체 : 이안종합건설㈜ 경계석뒷채움 25㎡,보도포장 308㎡	- 표면보수 및 단면보수 배수관 보수 - 배수로 청소 난간 및 보도부 세척	20,000
봉은교	2014 자체 정밀 1. 교각 균열 0.3mm이상 15m	바닥판 하면 망상균열,재료분리 주형(STB) 볼트부식 신축이음 유도배수로 누수 교대 누수오염	-	• 균열보수 15m • 표면보수 50㎡ • 단면보수 80㎡ • 배수로 청소 및 기타	20,000
숯내교	2013 하자점검 교면포장 체수 및 난간 및 연석구간 균열발생	-	하자보수조치	• 배수로 청소 및 기타	1,000
금천교	2014년 정밀점검 균열 0.3mm이상 342m 2. 철근노출 54.22㎡ 3. 강박스 거더 도장보수 28㎡ 4. 볼트체결불량 1개소	1. 균열 0.3mm미만 14.29m 2. 백태,누수 박락, 뜸 558㎡ 등	2014년) 금천교 보수공사 • 교면포장 13.44a • LMC 포장 6.75a • 상판열화부 보수 82.5㎡ • 균열보수 8.9m • 단면복구 15.88㎡ • 철근노출 단면복구 29.45㎡ • 신축이음장치 교체 30m • 강박스 도장 0.52㎡ 2014년) 일상유지 보수공사 • 차선규제블럭철거 107개소 • 램프2 간이충격흡수시설설치 • 노면방지미끄럼방지테이프 400m	• 방호울타리 추가설치 60m • 충격흡수시설 1개소 • 배수구 청소 전개소 • 철도횡단구간 보도 열화부 보수,상면백태그라인딩보수 • 하부 점검 사다리 연장 설치 전개소 등 • 보도부 미끄럼시설 추가설치 (민원사항) • 철근노출 보수 54㎡	150,000
샛강다리교	2014년 정밀점검 1.주탑케이블 부식도장 0.05㎡ 2.받침장치 몰탈 박락 1개소 3.전망대 계단 도장박리 0.33㎡ 4.균열 0.3mm이상 19m ※점검중으로 하자물량은 제외	균열백태 보수 5㎡ 등	2014 일상유지보수 • 아크릴안내판 설치 12개	• p4,p5 배수홈통 25m 추가 설치	15,000
신정교	2012 정밀점검 1.교면포장 : 표장균열, 포트홀 2.난간 및 연석 : 연석표면박리, 연석재료분리 3.바닥판하면 : 균열, 들뜸, 박리, 박락, 파손, 철근노출, 백태, 재료분리, 거푸집 미제거 4. 거더 및 가로보 : 균열, 공동, 백태, 재료분리, 파손, 철근노출, 도장박리, 용접부 부식, 볼트풀림 5. 신축이음장치 : 후타제균열, 파손, 망상균열, 이물질 퇴적 6. 교대 및 교각 : 균열 및 백태 7. 교량받침 : 균열, 받침콘크리트 파손, 본체부식, 받침편기 등		2014년) 신정교 보수공사 공사기간 : ‘14.5.26~12.24 시공업체 : 태평로건설(주) -균열보수 638m -표면보수 655㎡ -램프구간도장보수 186㎡ -우물통기초보수 4기 등	- 표면보수 및 단면보수 - 균열보수 배수관 보수 - 배수로 청소 난간 및 보도부 세척 충격흡수시설 설치등	20,000
양평교	2013자체정밀 1.본선 연석균열(0.3mm이상) 8.5m 2.신축이음 유간토사퇴적 3.바닥판하면 균열(0.3mm이상)4.6m 4. 하부교대교각(0.3mm이상) 20m	연석보도부 망상균열 63㎡ 신축이음 차수덮개망실 1개소 바닥판하면 망상균열, 백태 등 260㎡ 강박스 내부 외부 도장 박리, 강재 부식, 볼트부식 등	2013년) -공사기간 : ‘13.4.1~5.3 -시공업체:㈜에스디에스이엔씨 (준공내역) 용접누락/용접 : 558m 볼트체결 누락부체결 : 3개 복부판 철판보강용접:135개소 강박스내부 도장보수:1,076㎡ 강박스외부 도장보수: 45㎡	- 표면보수 및 단면보수 균열보수 배수관 보수 - 배수로 청소 난간 및 보도부 세척	20,000
양화교	2013 정밀점검 본선 배수시설 배수구 막힘 신축이음 유간 토사퇴적 12.6m 바닥판 들뜸, 철근노출 3㎡ 교대,교각 균열(0.3mm이상)16m 램프 거더내부 도장들뜸 65㎡	포장 균열 122.4m 배수관누수 4개소 바닥판 망상균열,백태 60㎡ 받침장치 본체 부식 11개소 교대교각 0.3mm미만 균열	2014년) 양화교 보수공사 -공사기간 : 2014.4~12 -시공업체 : ㈜신현공사 (준공내역) 절삭후 아스팔트덧씌우기2.5a 교면방수(도막식,guss)250㎡ 아스팔트균열보수(guss)205m - 상판(S2,S3구간) 후타재보수 31.95m 강재도장 63.38㎡ 균열보수 68.63m 표면보수 198㎡ 단면보수 54.29㎡	- 표면보수 및 단면보수 균열보수 배수관 보수 - 배수로 청소 난간 및 보도부 세척	20,000
선암고가	민자시설로 별도 관리
사당고가	2014년 정밀점검 1. 바닥판 등 균열 0.3mm 이상 89m 2. 거더도장 13㎡ 3.종죠인트 실링재파손 50m	1..균열 0.3mm미만 22㎡ 2. 박리,백태,누수 13㎡	2014 일상유지보수 • A2 방호벽 차수죠인트 1개 • 시선유도봉 30개 • 점검구 출입문 설치 2개소	• 하면 백태, 단면보수 13㎡ • 종죠인트 하부 유도배수재 50m • 옹벽 박스내부 균열 74m	15,000
도림천 고가	2014 정밀안전진단 아스콘 포장 균열(본선,c.d라인) 906.8m, 1157m,7493m 아스콘 단면손상 1036.2㎡ 미끄럼방지포장 박리 133.7㎡	1.신축이음 고무재, 후타재파손 2. 바닥판하부 철근노출	2014년 일상유지보수 • 구조물 죠인트 실런트 주입 15m • 표면보수 36㎡ • 배수홈통 27m • 유도배수로 1.2m • c램프 강박스 도장 1,040㎡ 2014 내진보강공사 완료	2015년) 도림천보수공사 보수예산 : 500백만원 • 교면방수 및 포장 50a • 강박스 외부도장 500㎡등	1,000
영등포역 고가	2014 정밀점검용역 교대,교각 균열(0.3mm이상) 4.9m 받침장치 부식 61개소 옹벽망상균열 5.9m	바닥판 콘크리트 박락 등 2. 거더 부식 3. 본교 포장 손상 11,755㎡	2014) 일상유지보수공사 후타재 보수 14m 단면보수 0.5㎡ 배수관 설치 3개 거더내부 도장 36㎡	- 표면보수 및 단면보수 균열보수 배수관 보수 - 배수로 청소 난간 및 보도부 세척	150,000
이수고가	2013 자체정밀 1.본선 연석균열(0.3mm이상) 8.5m 2.신축이음 유간토사퇴적 3.바닥판하면 균열(0.3mm이상)4.6m 4.하부교대교각(0.3mm이상) 20m		2012) 일상유지보수 표면보수 145㎡ 2013) 일상유지보수 표면처리 199㎡ 단면복구 1㎡ 2014) 일상유지보수 표면보수 31㎡ 슈청소 8개소	- 표면보수 및 단면보수 균열보수 배수관 보수 - 배수로 청소 난간 및 보도부 세척	50,000
보라매 고가	2013 정밀안전진단 1.라멘구간균열(0.3mm~0.5mm) 476.8m+360.1m=736.8m 2.라멘구간균열(0.5mm~1.0mm) 3.2㎡+10.6㎡=13.8㎡ 3.라멘구간균열(1.0mm 이상)8.4㎡ 바닥판균열(0.3mm~0.5mm)1.3m 바닥판망상균열(좌안) 140.7㎡ 바닥판단면손상 8.5㎡ 거더내부표면부식,도장손상661.4㎡ 교각균열(0.3mm~0.5mm) 48.1m 교각단면손상 160㎡ 10. 받침장치 부식 150㎡ 11. 신축이음토사퇴적 및 누수 40m 12. 교면포장 아스콘 파손등 50㎡ 13. 배수구 막힘 105개소	1. 라멘구간 망상균열부 백태 (우안S1,2.12,13/좌안(S1) 185.3㎡ 표면오염 792.5㎡ 2. 바닥판표면오염 302.1㎡ 3. 교각 표면오염 547.3㎡ 4. 받침장치 몰탈파손 4.8㎡ 5. 배수관 길이부족, 탈락 80m 모재부식 150m 고정판 탈락 3개소, 부식 1㎡ 6. 방호벽 단면손상 74㎡	2012)일상유지보수 배수관 연결관 보수 2012)보라매고가 보수공사 방음벽교체 1,284㎡ 소음감쇠기 780m 균열보수 591m 2013) 일상유지보수 방음벽교체 478m 2014)보라매고가 보수공사 방음벽 교체 1,541m 감쇠기 설치 300m 신축이음교체 86.4m	- 표면보수 및 단면보수 균열보수 신축이음 교체 교면방수 포장 배수관 보수 - 배수로 청소 난간 및 보도부 세척	450,000
오류고가	2014 정밀안전진단 1. 신축이음하부 누수 15.3m	소규모 포장 파손 5.25㎡ 보도부 상면 백태 505㎡ 보도육교 연결부 누수 4개소	2014년) 오류고가 보수공사 계단보수 2개소 배수홈통보수 117m 균열보수 270m	1) 신축이음 하부 유도배수로설치 15m 2) 보도부 포장보수 505㎡	250,000
광명고가	2014 정밀점검 서울시구간) 1. A1 신축이음 누수 2. 하부균열(0.3mm이상) 2.5m 광명시구간) 3.포장 망상균열 및 소성변형 265㎡ 4.충격흡수시설 미설치 1개소 5.하부균열(0.3mm이상) 4m	서울시구간) 1.난간/연석 철근노출, 파손 36㎡ 2.옹벽 박리, 파손 7㎡ 광명시구간) 3.난간/연석 철근노출, 파손 5㎡ 4.옹벽구간 박리, 보수부 들뜸 4㎡		1) 균열보수 7m 2) 교면포장 및 보수 1,456㎡ 3) 단면보수 50㎡	250,000 (광명시예산 200,000)
선유고가	2014 자체정밀점검 1.바닥판하면균열(0.3mm이상) 70m 2.바닥판 철근노출 5㎡ 3.교대및교각균열(0.3mm이상) 20m 4.받침장치가동불량 4개소 5.신축이음누수 교체 40m 6.난간및연석균열(0.3mm이상)115m	바닥판하면 박리박락 21.5㎡ 거더외,내부 도장보수 50㎡ 신축이음누수 유도배수47m 옹벽균열 25.4m	2013년) 일상유지보수공사 공사기간) 2013.4~2014.2 공사내역) 절삭후아스팔트포장 18.08a 교면방수 7,609㎡ P8,P9 교각철판보강4㎡ 하부 디자인휀스설치 268m 2014년) 일상유지보수공사 콘크리트 표면보수 33㎡	선유고가보수공사예정 기 간 : 2015.3~12 사업비: 320백만원	1,000
서해안로 연결램프	2012.1.20. 준공시설물로 A등급 초기점검후 점검이력 없음			배수로 청소 및 세척	1,000