사 진 대 지

○ 시설물명 : 서강대교(P8~P9)  ※ 위 치 : 타이거더(보강형 하현 박스) G1열(상류측)

사진설명 : 타이거더 진입구부근 마감도장 박리	사진설명 : 아치리브 하부 체수(물고임)
위 치 : P8 G1열 타이거더 진입구	위 치 : P8 지점 타이거더 내부(아치리브 하부)
사진설명 : 하부 연결부(Splice)부 틈새 우수유입 흔적	사진설명 : 하부 Splice부 틈새 우수유입 흔적 및 오염
위 치 : P8 G1열 타이거더 횡리브3~4구간	위 치 : P8 G1 횡리브6~7구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 서강대교(P8~P9)  ※ 위 치 : 타이거더(보강형 하현 박스) G1열(상류측)

사진설명 : 상부 Splice부 틈새 우수유입 흔적 및 오염	사진설명 : Web 수평보강재 부식(체수흔적)
위 치 : P8 G1 횡리브6~7	위 치 : P8 G1 횡리브10~11
사진설명 : 하부 Splice부 틈새 우수유입 흔적 및 오염	사진설명 : Web 수평보강재 부식(체수흔적)
위 치 : P8 G1 횡리브17~18구간	위 치 : P8 G1 횡리브19~20구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 서강대교(P8~P9)  ※ 위 치 : 타이거더(보강형 하현 박스) G1열(상류측)

사진설명 : 격벽 상부 변형(좌굴) - 시공당시 발생 된 것으로 추정	사진설명 : 하부 Splice부 틈새 우수유입 흔적 및 오염
위 치 : P8 G1 횡리브20~21(D10)구간	위 치 : P8 G1 횡리브26~27구간
사진설명 : 케이블 정착단 누유(그리스)	사진설명 : 누유로 인한 하부 오염
위 치 : P8 G1 횡리브24~25(Anu8)구간	위 치 : P8 G1 횡리브24~25(Anu8)구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 서강대교(P8~P9)  ※ 위 치 : 타이거더(보강형 하현 박스) G1열(상류측)

사진설명 : 누유로 인한 하부 오염	사진설명 : 하부 Splice부 틈새 우수유입 흔적 및 오염
위 치 : P8 G1 횡리브28~29(Anu10)구간	위 치 : P8 G1 횡리브31~32구간
사진설명 : Web 수평보강재 부식	사진설명 : 상부플랜지 도장박리
위 치 : P8 G1 횡리브32~33구간	위 치 : P8 G1 횡리브34~35구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 서강대교(P8~P9)  ※ 위 치 : 타이거더(보강형 하현 박스) G1열(상류측)

사진설명 : 하부 Splice부 틈새 우수유입 흔적 및 오염	사진설명 : 하부 Splice부 틈새 우수유입 흔적 및 체수
위 치 : P8 G1 횡리브40~41구간	위 치 : P8 G1 횡리브54~55구간
사진설명 : 타이거더 하부 체수(물고임)	사진설명 : 타이거더 하부 체수(물고임)
위 치 : P8 G1 횡리브54~56구간	위 치 : P9 G1열 지점부 타이거더

사 진 대 지

○ 시설물명 : 서강대교(P8~P9)  ※ 위 치 : 타이거더(보강형 하현 박스) G1열(상류측)

사진설명 : 아치리브 하부 누수	사진설명 : 아치리브 내부(하부) 체수(물고임)
위 치 : P9 G1열 지점부 아치리브 하부	위 치 : P9 G1열 지점부 아치리브 하부
사진설명 : 아치리브 내부 우수유입 흔적	사진설명 : 타이거더 내부 누수 및 볼트 부식
위 치 : P9 G1열 지점부 아치리브 내부	위 치 : P9 G1열 지점부