붙임 1

투수블록 포설공사 줄눈모래 품질기준 및 준수사항

○ 줄눈모래의 역할 : 블록간 맞물림(INTERLOCKING)효과 증진, 수평방향 압축력 인접블록 전달

○ 추진경위 : 톤백 마대로 납품되는 줄눈모래의 경우 운송 중 미분이 바닥으로 흘러 재료분리가 발생에 따른 미분이 자체투수블록 표면 공극을 막아 초기 투수성능 발휘 저하로 미분함량 조정 필요(0.08mm체 10% ⇒ 1%미만)

	【입도 기준】
□ 당초 : 최대입경 2.5mm이하, 0.08mm체 통과량 10%이하 □ 개선 : 최대입경 2.5mm이하, 0.08mm체 통과량 1%이하 ≤투수성능 개선을 위한 세부 추진계획, 2018. 2.≥ ※ 입도시험기준 : KS F 2502(굵은골재 및 잔골재의 체가름 시험방법)

○ 재료 사용기준

- 반드시 건조된 상태의 재료를 사용해야 하며, 품질관리를 위하여 한 팩당 20~40㎏ 단위로 포장된 자재를 사용

- 기준에 맞지 않는 줄눈재를 사용할 경우 줄눈재 유실, 공극 막힘 등이 발생할 수 있으므로 현장 반입 전 시험정적서 및 반입자재 품질(입도) 시험 반드시 실시(투수성능 개선을 위한 세부 추진계획, 2018. 2)

○ 줄눈모래 포설 전 확인사항

- (반입전) 납품사로부터 시험성적서(KS F 2502) 제출받아 입도기준 확인

- (반입후) 포설전 품질(입도) 시험실시

- (현장보관중) 우천 등으로 인해 줄눈모래가 젖지 않도록 보관 유의

- (포설시) 블록간 줄눈사이로 충분히 줄눈모래를 충진하고, 블록다짐시 블록표면에는 줄눈모래가 없이 실시

참고자료

	【시중제품】
□ 케이엘피(등제도서 : 거래가격) ‣ 품 명 : 줄눈모래(일반) ‣ 단 위 : 포(25kg)
□ 금강골재사업(주) (등제도서 : 물가자료) ‣ 품 명 : 줄눈모래 ‣ 단 위 : 포(25kg)

※ 추후 시중 판매사 확대될 것으로 예상되므로, 발주처별로 특성에 맞도록 자재 선정추진