	중앙소방본부 (소방장비항공과)

2015. 7.

특수방화복

안전관리 요령

Ⅰ. 특수방화복 사양 및 주요성능	1

Ⅱ. 납품정보 및 제품검사이력 확인방법	2

Ⅲ. 사용 및 보관방법	3

Ⅳ. 일반세척(손세탁) 방법	4

Ⅴ. 전용세탁기 활용 세탁방법	5

Ⅵ. 불용여부 결정방법	6

Ⅰ. 특수방화복 사양 및 주요성능

항 목	성능(기준)		항 목	성능(기준)
중량	4㎏ 이하		봉합강도	봉합부위의 견디는 힘 (340N 이상)
봉제	1㎝당 3땀 이상		발수도	3급 이상
크기	1호(160cm)~9호(190cm)		내수도	중간층의 수분배출 (0.4㎫이상)
재료	PBI, PBO, 아라미드섬유 등		투습도	3급 이상
열통과성능	1,000℃로 가열 시 내부온도 47℃ 이하		강연도	6.5 ㎝이상
방염성능	탄화길이 10㎝ 이내		내약품성	80% 이상 흘러내려야 함 침투되지 않을 것
내열성능	260℃온도에서 수축율 ±10% 이내		반사성능	250 ㏅/㏓/㎡ 이상
열저항성	390℃온도에서 변형이나 파손 없을 것		전단응력	0.064 ㎫이상
열방호성능	35 ㎈/㎠ 이상		박리강도	0.64 N이상
내수축성	세탁 5회 후 수축률 ±5% 이내		내식성	부식 발생되지 않을 것
인열강도	찢어질 때 견디는 힘 (100N 이상)		접합저항	코팅한 부분의 이탈, 박리, 들뜸이 없을 것
인장강도	당겼을 때 견디는 힘 (630N 이상)		성분분석	소재 혼용율 신청치의 ± 5 %이내

Ⅱ. 납품정보 및 제품검사 이력 확인방법

❶ 특수방화복 납품검사 시 확인해야 할 사항

‣ 외관상 제품결함 유무 확인   ‣  KFI 합격표시(철인) 확인(‘15. 3. 8. 이전 검사)

‣ 사이즈 확인                 ‣ 라벨(고유번호 표시) 부착 확인(‘15. 3. 9. 이후 검사)

외관상 이상유무 확인	개인별 사이즈 확인	합격표시 확인 (‘15. 3. 8. 이전 검사)	라벨 확인 (‘15. 3. 9. 이후 검사)

❷ QR코드를 활용한 제품검사 정보 확인방법

스마트폰 앱 다운로드	방화복 QR코드 확인	스캐닝	정보확인

❸ 제품 고유번호를 활용한 합격여부 확인방법

KFI 홈페이지 접속	합격표시조회 선택	합격번호 입력	합격여부 확인

❹ 실시간 조달계약 및 제품검사 정보 확인방법

소방민원정보시스템 접속	방화복검사현황(메뉴) 클릭	계약수량과 합격수량

Ⅲ. 사용 및 보관방법

❶ 제조사에서 제공하는“취급 시 유의사항”을 반드시 확인한다.

❷ 사용 전 방화복 성능 및 사용방법 등에 관한 교육을 받아야 한다.

‣ 주요 성능 및 사용의 한계(1페이지)   ‣ 사용 및 보관하는 방법(2페이지)

‣ 오염제거 등 세탁 방법(3～4페이지)  ‣ 폐기를 결정하는 방법(5페이지)

❸ 일상점검 시 다음의 사항을 반드시 확인하여야 한다.

‣ 유해물질에 의한 오염 여부

‣ 물리적 손상(찢어짐, 헤짐 등) 정도

‣ 열‧화학물질 등으로 인한 손상(탄화) 정도

‣ 손상된 부속품(연결고리, 반사띠 등) 유무

‣ 방투습필름의 방수(물뿌림 등) 유무

❹ 항상 청결상태를 유지하여야 하며, 수선이 필요한 경우 임의로 수선하지 말고 반드시 제조사에 문의하여 지시에 따라야 한다.

❺ 똑바로 서 있는 상태에서 가능한 손을 머리 위로 높게 뻗고 상체를 앞‧뒤․좌․우로 움직여 신체에 맞는지 확인하여야 한다.

❻ 변색, 부스러짐 등 성능저하의 원인이 될 수 있으므로 직사광선이나 화기를 피하고 통풍이 잘 되는 서늘한 곳(전용보관함 등)에 보관하여야 한다.

❼ 습한 곳에 보관할 경우 곰팡이 등 진균류 증식으로 피부 자극, 발진 및 질병 원인이 되므로 습한 곳 보관을 금지하고, 곰팡이가 있는 경우 반드시 세탁 후 사용하여야 한다.

❽ 찢어짐, 변색, 탄화, 헤짐 등 외관상 이상이 있거나 성능에 이상이 있다고 의심되는 경우 즉시 사용을 중지하고「특수방화복 불용결정 위원회」의 판단을 받아야 한다.

Ⅳ. 일반세척(손세탁) 방법

❶ 특수방화복에 사용되는 섬유는 세탁을 하여도 내열성능은 크게 저하되지 않으나 잦은 세탁은 발수도 저하로 물 침투 및 외부 오염원에 의해 쉽게 오염이 될 수 있다.

❷ 일반세탁 시 전용 세탁공간을 활용하여 오‧폐수 방출이 가능한 하수구가 있는 곳에서 실시한다.

❸ 세탁 시 장갑을 착용하고, 눈과 얼굴에 오염된 세탁수가 묻는 것을 방지하기 위해 보안경을 착용하여야 한다.

※ 방화복에 묻은 유해물질 및 세탁 시 발생하는 증기는 인체에 해로우므로 흡입 금지

❹ 세탁하기 전 외부에 묻은 오염물질은 부드러운 털브러쉬(칫솔 등)를 사용하여 가볍게 떨어낸다.

※ 거친 재질의 브러쉬 및 고압의 물로 세척 금지

❺ 내․외피를 분리한 후 중성세제를 30℃ 정도의 미지근한 물에 희석하여 안감까지 스며들 수 있도록 가볍게 눌러 세탁한다.

※ 염소 성분이 함유된 표백제, 마모제 및 pH 10.5 이상의 세제는 방수막 필름에 손상을 줄 수 있으므로 사용 금지

❻ 방화복에 남아 있는 물기는 탈수기나 손으로 짜지 말고 방화복을 수건으로 감싼 다음 가볍게 눌러 물기를 제거하고 옷걸이에 걸어 통풍이 잘 되는 그늘에서 천천히 건조시킨다.

※ 고속탈수는 방투습 필름의 손상을 야기할 수 있음

Ⅴ. 전용세탁기 활용 세탁방법

❶ 세탁기 사용방법은 제조사에서 제공하는 제품설명서에 따른다.

❷ 전용세탁기를 활용한 세탁은 최소 6개월 마다 1회 실시하는 것을 권장한다.(잦은 세탁은 방화복의 발수도 등을 저하시킬 수 있음)

※ 단, 혈액‧체액‧타르‧연료‧수지‧페인트‧화학물질 등에 노출된 경우 즉시 세탁

❸ 세탁기에 방화복을 투입하기 전 외부의 오염물질을 부드러운 털브러쉬(칫솔 등)로 털어내거나 흐르는 미지근한 물로 씻어낸다.

❹ 세탁 시 물의 온도는 40℃이하로 유지하고 방화복 이외의 의류와 혼용세탁 시 방화복 성능저하의 원인이 될 수 있으므로 혼용세탁을 금지한다.

※ 염소 성분이 함유된 표백제, 마모제 및 pH 10.5 이상의 세제는 방수막 필름에 손상을 줄 수 있으므로 사용 금지

❺ 세탁 전 주머니, 고리 등의 닫힘상태를 확인하고 부착물 및 벨크로테이프의 성능유지를 위해 세탁망에 담아 저속회전으로 세탁한다.

※ 방화복 내피의 방수도 성능유지(방수막 필름보호)를 위해 뒤집어서 세탁한다.

❻ 건조기를 활용한 건조 시 건조온도는 40℃ 이하(저온, 냉풍모드)에서 건조하고, 가급적 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에서 자연 건조한다.

※ 건조기를 활용한 건조과정에서 물리적 마찰에 의한 성능저하 우려

❼ 드라이크리닝 방식의 세탁은 방화복의 성능을 크게 손상시킬 수 있으므로 금지한다.

Ⅵ. 불용여부 결정방법

❶ 관련근거

‣「공유재산 및 물품관리법」제75조(불용의 결정 등)

‣「소방장비관리규칙」제22조(소방장비의 처분)

‣ 시‧도별「물품관리조례」및「동 조례 시행규칙」(불용의 방법 및 절차 등)

❷ 불용결정 절차

이상이 있는 경우 점검의뢰	⇒	이상유무 확인	⇒	불용 또는 연장사용 결정	⇒	(불용결정 시) 대체품 지급
위원회에 의뢰		위원회		위원회		소속 소방관서

❸ 소방관서별「특수방화복 불용결정 위원회」구성․운영

‣ (구성) 소방장비관련 전문교육을 이수한 자 또는 방화복에 대한 전문지식이 있는 소방공무원이나 외부 전문가로 소방서장이 지정한 자(3～5인 이내)

‣ (역할) 방화복의 파손 또는 성능에 이상이 있다고 판단되는 경우 점검 및 불용여부 결정(내용연수가 경과된 방화복의 연장사용 여부 결정 포함)

❹ 사용자는 아래 사항에 해당되는 경우, 자체「특수방화복 불용결정 위원회」에 점검을 의뢰할 수 있다.

‣ 방화복이 찢어진 경우 (손으로 잡고 당겼을 때 찢겨지는 경우 포함)

‣ 열기 또는 화학물질 등에 의해 탄화된 경우

‣ 닳아 헤진 경우

‣ 봉제부분이 뜯어진 경우(수선이 필요한 경우 반드시 제조사에 의뢰)

‣ 기타 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 경우

찢어짐	탄화	닳아 헤짐	뜯어짐