	국 민 안 전 처
	Ministry of Public Safety and Security

2016.1111

특수방화복

안전관리 요령

Ⅰ. 특수방화복 사양 및 주요성능	1

Ⅱ. 사용 및 보관방법	2

Ⅲ. 일반세척(손세탁) 방법	3

Ⅳ. 세탁기 활용 세탁방법	4

Ⅴ. 불용여부 결정방법	5

Ⅰ. 특수방화복 사양 및 주요성능

항 목	성능(기준)		항 목	성능(기준)
중량	4㎏ 이하		복사열노출 후 인장강도	당겼을 때 견디는 힘 (623N 이상)
봉제	1㎝당 3땀 이상		봉합강도	봉합부위의 견디는 힘 (겉감 340N, 내피 330N 이상)
크기	1호(155cm) ~ 9호(190cm)		발수도	5회 세탁 후 3급 이상
재료	아라미드계 섬유 등		내수도	투습방수천 175㎪이상 (봉제선 20㎪)
불꽃열방호	HTI24 ⇒ 17초 HTI24-HTI12 ⇒ 6초		투습도저항	30㎡㎩/W
방염성능	탄화길이 10㎝ 이내 잔염시간 2초 이내		내약품성	80% 이상 흘러내려야 함 침투되지 않을 것
내열성능	260℃±5℃ 온도에서 수축율 ±10% 이내		반사성능	300 ㏅/㏓/㎡ 이상
열저항성	390℃온도에서 변형이나 파손 없을 것		인장전단강도	6.3N/㎠
복사열방호	RHTI24 ⇒ 26초 RHTI24-RHTI12 ⇒ 8초		박리강도	10㎜ 당 0.63N/㎝ 이상
내수축성	세탁 5회 후 수축률 ±5% 이내		내식성	부식 발생되지 않을 것
인열강도	찢어질 때 견디는 힘 (22N 이상)		성분분석	소재 혼용율 신청치의 ± 5 %이내
인장강도	당겼을 때 견디는 힘 (623N 이상)		제품검사	조달청 전문기관검사업무 규정 적용

Ⅱ. 사용 및 보관방법

❶ 방화복의 관리는 제조사에서 제공하는 ‘취급설명서’에 따라 세탁 및 관리를 하되 제조사 기준에 없는 경우에는 이 기준을 적용한다.

❷ 사용 전 방화복 성능 및 사용방법 등에 관한 교육을 받아야 한다.

‣ 주요 성능 및 사용의 한계(1페이지)   ‣ 사용 및 보관하는 방법(2페이지)

‣ 오염제거 등 세탁 방법(3～4페이지)  ‣ 폐기를 결정하는 방법(5페이지)

❸ 일상점검 시 다음의 사항을 반드시 확인하여야 한다.

‣ 유해물질에 의한 오염 여부

‣ 물리적 손상(찢어짐, 헤짐 등) 정도

‣ 열‧화학물질 등으로 인한 손상(탄화) 정도

‣ 손상된 부속품(연결고리, 반사띠 등) 유무

‣ 방투습필름의 방수(물뿌림 등) 유무

❹ 항상 청결상태를 유지하여야 하며, 수선이 필요한 경우 임의로 수선하지 말고 반드시 제조사에 문의하여 지시에 따라야 한다.

❺ 똑바로 서 있는 상태에서 가능한 손을 머리 위로 높게 뻗고 상체를 앞‧뒤․좌․우로 움직여 신체에 맞는지 확인하여야 한다.

❻ 변색, 부스러짐 등 성능저하의 원인이 될 수 있으므로 직사광선이나 화기를 피하고 통풍이 잘 되는 서늘한 곳(전용보관함 등)에 보관하여야 한다.

❼ 습한 곳에 보관할 경우 곰팡이 등 진균류 증식으로 피부 자극, 발진 및 질병 원인이 되므로 습한 곳 보관을 금지하고, 곰팡이가 있는 경우 반드시 세탁 후 사용하여야 한다.

❽ 찢어짐, 변색, 탄화, 헤짐 등 외관상 이상이 있거나 성능에 이상이 있다고 의심되는 경우 즉시 사용을 중지하고 불용을 검토하여야 한다.

Ⅲ. 일반세척(손세탁) 방법

❶ 특수방화복에 사용되는 섬유는 세탁을 하여도 내열성능은 크게 저하되지 않으나 잦은 세탁은 발수도 저하로 물 침투 및 외부 오염원에 의해 쉽게 오염이 될 수 있다.

❷ 일반세탁 시 전용 세탁공간을 활용하여 오‧폐수 방출이 가능한 하수구가 있는 곳에서 실시한다.

❸ 세탁 시 장갑을 착용하고, 눈과 얼굴에 오염된 세탁수가 묻는 것을 방지하기 위해 보안경을 착용하여야 한다.

※ 방화복에 묻은 유해물질 및 세탁 시 발생하는 증기는 인체에 해로울 수 있으므로 흡입 금지

❹ 세탁하기 전 외부에 묻은 오염물질은 부드러운 털브러쉬(칫솔 등)를 사용하여 가볍게 떨어낸다.

※ 거친 재질의 브러쉬 및 고압의 물로 세척 금지

❺ 겉감과 안감을 분리한 후 중성세제를 30℃ 정도의 미지근한 물에 희석하여 안감까지 스며들 수 있도록 가볍게 눌러 세탁한다.

※ 염소 성분이 함유된 표백제, 마모제 및 pH 10.5 이상의 세제는 방수막 필름에 손상을 줄 수 있으므로 사용 금지

❻ 방화복에 남아 있는 물기는 탈수기나 손으로 짜지 말고 방화복을 수건으로 감싼 다음 가볍게 눌러 물기를 제거하고 옷걸이에 걸어 통풍이 잘 되는 그늘에서 천천히 건조시킨다.

※ 세탁 후 건조는 원단성능 저하 방지를 위해 자외선에 노출되지 않는 장소에서 자연건조 권장

Ⅳ. 세탁기 활용 세탁방법

❶ 세탁기는 드럼식(전면 투입형) 세탁기를 사용하고 세제는 pH6~10.5 범위에 있는 제품 또는 약칼리성 세제를 사용한다.

❷ 세탁기를 활용한 세탁은 최소 6개월 마다 1회 실시하는 것을 권장한다.(잦은 세탁은 방화복의 발수도 등을 저하시킬 수 있음)

※ 단, 혈액‧체액‧타르‧연료‧수지‧페인트‧화학물질 등에 노출된 경우 즉시 세탁

❸ 세탁기에 방화복을 투입하기 전 외부의 오염물질을 부드러운 털브러쉬(칫솔 등)로 털어 내거나 흐르는 미지근한 물로 씻어낸다.

❹ 세탁 시 물의 온도는 40℃이하로 유지하고 방화복과 일반의류를 혼용하여 세탁할 경우 방화복의 오염물질이 일반의류를 오염시킬 수 있으므로 혼용세탁은 금지한다.

※ 염소 성분이 함유된 표백제, 마모제 및 pH 10.5 이상의 세제는 방수막 필름에 손상을 줄 수 있으므로 사용 금지

❺ 세탁 전 주머니, 고리 등의 닫힘상태를 확인하고 부착물 및 파스너테이프의 성능유지를 위해 세탁망에 담아 저속회전으로 세탁한다.

※ 겉감의 오염물이 내피로 확대되지 않도록 분리하여 세탁한다.

❻ 세탁 후 탈수 시 세탁조의 회전속도는 G-force 100이하로 조절하여 안감(단열층)과 투습방수천의 손상이 없도록 한다.

❼ 건조기를 활용한 건조온도는 40℃ 이하(저온, 냉풍모드)에서 건조하고, 가급적 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에서 자연 건조한다.

❽ 드라이크리닝 방식의 세탁은 방화복의 성능을 크게 손상시킬 수 있으므로 금지한다.

Ⅴ. 불용여부 결정방법

❶ 관련근거

‣「공유재산 및 물품관리법」제75조(불용의 결정 등)

‣「소방장비관리규칙」제22조(소방장비의 처분)

‣ 시‧도별「물품관리조례」및「동 조례 시행규칙」(불용의 방법 및 절차 등)

❷ 불용결정 절차

이상이 있는 경우 점검의뢰	⇒	이상유무 확인	⇒	불용 또는 연장사용 결정	⇒	(불용결정 시) 대체품 지급
위원회에 의뢰		위원회		위원회		소속 소방관서

❸ 소방관서별「특수방화복 불용결정 위원회」구성․운영

‣ (구성) 소방장비관련 전문교육을 이수한 자 또는 방화복에 대한 전문지식이 있는 소방공무원이나 외부 전문가로 소방서장이 지정한 자(3～5인 이내)

‣ (역할) 방화복의 파손 또는 성능에 이상이 있다고 판단되는 경우 점검 및 불용여부 결정(내용연수가 경과된 방화복의 연장사용 여부 결정 포함)

❹ 사용자는 아래 사항에 해당되는 경우, 자체「특수방화복 불용결정 위원회」에 점검을 의뢰할 수 있다.

‣ 방화복이 찢어진 경우 (손으로 잡고 당겼을 때 찢겨지는 경우 포함)

‣ 열기 또는 화학물질 등에 의해 탄화된 경우

‣ 닳아 헤진 경우

‣ 봉제부분이 뜯어진 경우(수선이 필요한 경우 반드시 제조사에 의뢰)

‣ 기타 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 경우

찢어짐	탄화	닳아 헤짐	뜯어짐