포장구조 등에대한 자문회의 결과 요약

□ 자문회의 1차 : ‘14.4.21(월)

○ 포장단면에 관한 사항

- 아스팔트포장인 경우는 도로관리과 지침대로 시공

․주행구간(표층4cm, 기층21cm), 정류장구간(표층5cm, 기층20cm)

- 강성포장의 경우 보조기층까지 치환 및 다짐철저 후 시공

- 일반 차로구간은 5cm 평삭포장

○ 포장재료에 관한 사항

- 표층재료는 자문위원 의견대로 한국건설기술연구원 시험결과에따라 추후 선정

- 기층재료는 자문의원 의견대로 bb-4와 개질유화아스팔트적용

- 충정로삼거리정류장 정차면구간은 강성포장(패널형, 초속경)으로 검토후 시공

□ 자문회의 2차 : ‘14.5.9(금)

○ 포장단면에 관한 사항

- 칼라SMA(유색골재)의 동탄성계수를 바탕으로한 구조해석결과 적용

- 프리캐스트 패널구간은 기층구간에 린콘크리트후 시공

- 아스팔트와 강성포장의 조인트 부분은 구스아스팔트 시공

○ 포장재료에 관한 사항

- 버스중앙차로구간은 한국건설기술연구원 시험결과에따라 칼라SMA(유색골재)적용

- 버스정차면구간 1개소는 프리캐스트패널공법 적용하되 염해에 강한 유황 등을 첨가하도록 시방서 반영