품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 고덕강일공공주택지구13단지아파트건설공사              점검일 : 2021. 9. 2. ~ 9. 3.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
16.중점품질 관리	․ 중점품질관리 대상의 관리여부	◦ 품질관리계획서 상 자격관리대장 양식과, 실제 작성하여 관리하고 있는 양식이 일치하도록 보완바람 ◦ 중점품질관리대상 공종(부위)은 도면에 표기하여, 공사관계자가 항상 숙지하도록 보완하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 조적재로 사용된 ALC는 함수율이 높은 상태에서 출하되어, 보통 도배공사 전까지 수분이 다 빠져 나가지 않아, 도배면에 ALC에서 빠져나온 수분이 곰팡이를 유발할 우려가 있으니, 도배공사 전 ALC 함수율을 확인 후 진행하기 바람 ◦ 각 세대 거실창 외부의 난간 손스침과 골조가 만나는 부분에 틈이 있어, 이 부분으로 우수가 유입되면 손스침 파이프 내부에 부식우려가 있으니, 우수유입 방지를 위한 방안을 마련하기 바람 ◦ 보조기층용 순환골재에 대해 사전에 품질시험을 실시하고, 순환 골재 사용량을 확인할 것(사용량이 과다한 것으로 보임) ◦ 보도포장구간(101동 ~ 102동 사이)의 골재포설이 매우 불량한바, 제거 후 재포설할 것 ◦ 104동 녹지구간에 우수 유입시, 도로변으로 우수가 유출되지 않도록, 배수처리계획 수립 필요 ◦ 102동 홈통받이는, 반드시 토공다짐을 실시한 이후 시공할 것 ◦ 102동 측면 오수관로 연결관과 집수정은 반드시 기계천공 후 콘크리트로 접합할 것 ◦ 맨홀 뚜껑고정은 반드시 고정 CON’C 사용하고 맨홀 구체와 SLAB는 일체화 되게 시공 ◦ 주차장 상부 골재배수층내 사용골재에 대해 품질관리 요망 ◦ 폭우로 인해 임시침사지로 흙탕물 유입시, 우수맨홀로 바로 펌핑을 시행하지 말고, 오탁수를 침전하여 배출할 것
※ 본 점검결과는“고덕강일공공주택지구13단지아파트건설공사”의 시공자인 KR산업과 감리자인 ㈜삼우씨엠건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.