품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 미아제3구역 주택재개발 정비사업

점검일 : 2023. 4. 3. ~ 4. 4.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질목표 설정	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 세부추진계획 중 ‘레미콘 시험 부적합 보고서 10건 이하 발행’ 항목은 시공사의 품질확보 노력과 관련 없는 사항이므로 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안을 수립하여 시행하기 바람 ◦ 품질방침 및 품질목표에 따른 관련 표어 등을 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람.
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람.
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원의 적정확보 및 유지여부	◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장검사 계획은 공정계획을 참고하여 준공 시 까지 계획을 수립하여 시행하기 바람
19.검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 보 상하부 주철근의 2단배근에서 1단철근과 2단 철근과의 이격이 10cm정도로 철근의 위치가 하향 배근되어 보의 설계내력이 저하되고 시방서에서 제시하는 순간격 2.5cm를 초과하므로 상하부 철근의 1단과 2단철근의 간격을 2.5cm유지토록 하거나 보강근을 추가하는 등 보완하기 바람 ◦ 주철근을 감싸는 Hoop의 시공상태가 주철근과 분리되어 설계내력이 저하될 수 있으므로 Hoop철근이 주철근을 밀접하게 감싸도록 보완하기 바람 ◦ 슬래브 개구부 주변 보강철근이 없으면 균열이 발생할 수 있으므로 개구부 주변에 보강철근 배치를 고려하기 바람 ◦ 주차장 지붕층 골조 매립 단열재 접합부 틈새 벌어짐과 일부 파손 등 흠집이 발생했으므로 시공 단열재와 동등 이상 우레아폼으로 충진하기 바람 ◦ 지상층, AL폼 타설 후 거푸집(Slab) 존치기간(28일 재령일 기준)내 설치된 필라서포트가 일부는 수직도 불량, 계단실이 누락되었으므로 타설층 포함 2개층 필라서포트 존치 설치 상태 확인을 철저히 하기 바람 ◦ 지상층 계단실(슬라브식) 절곡부위 단부구간 정착이음 부족구간 보완하기 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 GS건설과 감리자인 토펙엔지니어링 건축사 사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.