품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업          점검일 : 2021. 11. 9. ~ 11. 10.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철근의 결속선은 콘크리트 단면내로 집어 넣도록 할 것. ◦ 커플러 이음은 시방에 따라 철저히 시공하도록 주의 요망(잘 조일 것). ◦ 균열부위에 대하여는 균열대장을 만들어 지속관리하도록 할 것. ◦ 전선등은 벽체내부에 긴결되지 않도록 간극유지 요망. ◦ 하부 거푸집 청소후 시공 요망. ◦ 동바리 써포트 수직도 유지할 것. (권고사항) ◦ 수직철근의 꺽음이음은 곧게 펴서 이음시키도록 할 것.
※ 본 점검결과는“신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업”의 시공자인 삼성물산㈜과 감리자인 ㈜토펙엔지니어링건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.