품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 양원지구 주거복합 신축공사                          점검일 : 2021. 7. 15. ~ 7. 16.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련 전직원의 동기부여 여부	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람
5.기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 보관문서목록 기록표(문서색인 목록표)는 문서관리책임자를 설정하여 관리하기 바람.
6.자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경을 확보 및 유지하기 위해, 시설별 특성에 맞게 구체적으로 기반구조관리상태 점검표를 작성하기 바람
15.공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조(환경관리) 제5항 규정에 의거 일일단위 환경관리점검표를 작성하기 바람
18.기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 자재 특성별로 구체적으로 보관자재 점검표를 작성하고, 해당 자재를 사용하는 협력업체 측에도 점검표를 배포하여 자재를 관리하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 타워크레인 설치 구간의, 임시 개구부 슬래브내 90°로 구부린 철근은 직선으로 펴서 시공하되, 펴기 어려운 경우에는 별도 조치바람 ◦ 내력벽 콘크리트 수평이어치기 부위내 레이턴스 제거 및 청소, 철근에 부착된 콘크리트 페이스트 제거 후 후속공사 진행 바람 ◦ 보와 슬래브의 수직 콘크리트 이어치기 부분에 흘러나온 콘크리트 제거 후 후속공사를 하시기 바람 ◦ 벽체 수직철근 이음부 위치가 어긋난 경우에는 기울기 1/6 이하로, 보강근을 제작하여 보강 바람 ◦ 비주거동 지하4층 WALL CRACK 및 누수 - 건조수축으로 인한 CRACK으로, 방치시 철근이 팽창 및 부식되어 구조체의 내구성을 해치므로, 에폭시 수지나 폴리 우레아 폼 등으로 신속히 보수하기 바람 ◦ 주거동 지하2층 101동 입구측 개구부 CRACK - 거푸집 탈형시 과도한 힘 작용과 구조물 형상에 따른 CRACK으로, 에폭시 수지 등으로 신속히 보수하기 바람 ◦ 비주거동 지하4층 슬래브 형틀의 동바리 수직도 불량 - 현상태로 콘크리트 타설시 슬래브 형틀 처짐 및 구조체 변형이 생길수 있으므로, 서포트를 수직으로 설치할 것
※ 본 점검결과는“양원지구 주거복합 신축공사”의 시공자인 ㈜시티건설과 감리자인 ㈜한국종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.