품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 힐스테이트 신도림역 센트럴 오피스텔 건설공사          점검일 : 2023. 3. 27. ~ 3. 28.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 일일환경점검(소장결재)을 실시하고, 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상 난간대 끝단부 보강 고려 바람 ◦ TG보하부 및 욕실천정 단열재 joint부위 우레아폼 충진 바람 ◦ 20F 실외기실 물끊기홈 미흡한 부분 보수 바람(공통) ◦ 상가층 조경 플랜트 철재부위 녹발생 우려 방청 철저 바람 ◦ 석공사(두겁석 부위) 용접부 녹발생 방청철저 바람 ◦ 지하주차장 바닥 무근 Con’c 크랙 발생 보수 바람 ◦ 1층 석공사 하지철물 용접부위 “은분spray” 제품확인 후 향후 녹발생 예방 바람 ◦ 설비 PD 점검구 “비드법 단열재” 끝단처리 마감 고려 바람 ◦ 옥상층(RF) 무동력 배기휀부 풍향대 고려 지상으로 일정높이 이상 높이기 바람 ◦ 옥상 P/H 점검용 사다리 고정용 Boltcap 씌우기 바람 ◦ 공용부 천장부 후레타이등 철물 천장마감전 완전제거 표면처리 후 후속마감 바람 ◦ 화장실벽 코너부 tile줄눈 3~5mm 이격후(신축팽창因) 실링처리 바람 ◦ 단열재(공용부) 경질우레탄 이음부 틈사이 우레탄폼 밀실 충진 바람 <우수사례> ◦ 1층 지하주차장 Ramp 상부 각파이프 용접 후 녹발생 방지 도장 마감 양호
※ 본 점검결과는 “힐스테이트 신도림역 센트럴 오피스텔 건설공사”의 시공자인 현대엔지니어링(주)과 감리자인 ㈜한원포럼건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.