품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : e편한세상 홍제 가든플라츠 현장(홍은1주택)        점검일 : 2021. 5. 20. ~ 5. 21.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육실시 여부	◦ 교육훈련계획서는 품질관리계획의 교육훈련기준표에 따라 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철근 배근 및 정착시 Slab와 벽체 접합부에서 Slab상부근의 정착길이 미확보(표준Hook & 묻힘길이)되어 있으니, Slab상부근의 단부는 90°표준Hook처리후 벽체,보의 반대편까지 깊이 밀어서 충분히 정착 바람. ◦ 인방보 등 철근배근시 주철근의 상부근, 하부근 위치고정, 전단철근을 주철근에 직각배치, 하부주철근 전단철근에 고정하고, 주철근의 피복,철근간격 준수, 하부근 전단철근에 고정 바람. ◦ 벽체 수직철근의 피복두께 과다, 보의 피복두께 과소가 있으니 조치 바람(벽체의 수직철근 피복이 과하면 내력이 축소되므로 적정하게 맞추고, 보의 피복두께가 작으면 철근 부식으로 내구성이 떨어짐) ◦ 수직철근 Dowel에 부착된 con’c paste 제거 및 거푸집내 이물질 제거 바람. ◦ 계단실 옹벽 수직도 오차가 발생하였으니 수직도 확인후 바탕처리(chip’s)후 미장마감 바람. ◦ 알미늄거푸집(AL-Form) 조립작업시 연결핀의 체결위치 및 체결개소 확인바람.(거푸집 조립작업계획서 표기 및 확인 바람) ◦ 피로티 천장 단열재 틈새 우레탄폼 충전 바람.(우레탄폼 자재 사양자료 확인) ◦ 콘크리트면 균열발생 부분에 대한 균열관리 바람 - 균열폭 측정, 측정일자 기록표 부착(해당 No표기) ◦ 콘크리트 타설전 철근에 비닐보양하여 페이스트가 오염되지 않도록 관리 바람. ◦ 세대 현관문틀 설치용 철근앙카에 보호캡 설치(찔림방지 조치)
※ 본 점검결과는“e편한세상 홍제 가든플라츠 현장(홍은1주택)”의 시공자인 디엘이앤씨㈜과 감리자인 ㈜중앙엔지니어링건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.