품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사              점검일 : 2021.5.25. ~ 5.26.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련 전직원의 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람.
10.교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련 실적이 미흡하므로, 교육훈련운영기준표와 2021년도 교육훈련계획서에 따라 교육훈련을 실시하고 그 실적을 관리하기 바람.
18.기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람.
19.검사장비,측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 검·교정 시에는 검교정관리대장에 일자 및 사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	[지적사항] ◦ 철근 결속근이 거푸집에 닿을 경우 내구성 저하의 원인이 되므로, 결속근 끝단부는 벽체 내부로 향하도록 마무리 하시기 바람. ◦ 슬래브내 전기, 통신, 기계 설비를 위한 주름관 배치시 한곳에 집중되는 부위는 되도록 넓게 펼쳐서 큰크리트 타설 품질을 향상 시키기 바람. ◦ 주근이 상·하 연단에 위치하지 않을 경우 내력 저하의 원인이 되므로, 기준층 보주근은 되도록 상·하 연단(끝단)에 위치하도록 시공시 유의 바람. ◦ 코어 주근 전기 box 간섭으로 이음 시공 품질(결속 등)이 불량 할 것으로 보이는 바, 보완 시공하기 바람. ◦ 계단실 상부 코너 전기박스 필요 여부 확인 후 보완 시공 바람. (폐쇄 후 무수축 몰탈로 마감처리 하거나, 사용시에는 본 전기 box 제품을 설치하시기 바람.) ◦ 휴게공간 상부 벽체 시공 후 방수턱 시공시, 문틀 하단과 기존 콘크리트 조인트 마감 부위는 시공상세도를 작성하고, 감리단 승인 후 시공하시기 바람. [권장사항] ◦ 슬래브 철근 배근시 벽체 단부측 정착은 90˚ Hook로 배근하고, 중앙부 부분은 90˚ Hook 보다는 직선으로 배근하여 시공 품질을 향상하기 바람.
※ 본 점검결과는“청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사 시공자인 효성중공업(주)과 감리자인 (주)고우건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.