품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 고덕강일공공주택지구13단지아파트 건설공사                  점검일 : 2020.5.21.~5.22.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
6. 자원관리	․ 품질관리(검사, 시험 등) 업무 수행자의 적격인력 배치 여부	◦ 품질관리자(오**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기)이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료 부과 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바람.
10. 교육관리	․ 품질에 영향을 미치는 업무을 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과 보고서에 첨부하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 2020년 수방계획서 비상연락망에 구청, 도로, 하수, 주민센터 등 관련 유관기관 연락처를 확인 후 추가하시기 바람.
18. 기자재 및 공사목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 균열관리대장은 매 차수별로 조사자와 확인자의 서명이 가능토록 양식을 보완하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하층 기둥 선타설 부위 상부 기둥철근 편심을 후속공정(con’c 타설 전) 진행 시 보완시공 하시기 바람. ◦ Raker 매립 시공으로 설계변경하여 안전성 우수사례이나, 일부 매립 시공 안되는 구간은 되메우기 및 해체계획을 수립 후 후속공정을 진행하시기 바람. ◦ 주차장 기초 주변 흙과 접촉하는 con’c 이음부위는 지수판 설치 및 이에 대한 관리 유지가 필요하므로, con’c 타설 전 지수판 주변 흙 등 이물질을 제거하여 본래의 기능을 유지하도록 개선하시기 바람. ◦ 결속선이 외부로 돌출되면 철근 콘크리트의 부동태막이 파괴되므로 철근 녹이 발생되지 않도록 결속선을 내부로 정리하시기 바람. ◦ 지하주차장 균열관리 대장을 작성하여 균열의 진행 유무에 따른 보수·보강방법을 선정한 후 유지관리 하시기 바람. < 시공 우수사례 > ◦ 외부비계 설치구간 하부 버림con’c를 타설하여 비계침하를 방지. ◦ 철근의 내진 기둥 Hoop의 90°와 135°의 교차시공 준수 우수. ◦ 비계설치 구간에 안전망을 설치하여 자재 및 이물질 낙하를 방지하고, 근로자의 안전사고를 예방할 수 있도록 조치.
※ 본 점검결과는 “고덕강일공공주택지구13단지아파트 건설공사”의 시공자인 ㈜케이알산업 와 감리자인 ㈜삼우씨엠건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.