품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사                 점검일 : 2020.7.9.~7.10.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 현재 조직도에 있는 모든 직원을 포함하여 개인별 업무분장표를 작성하고 향후 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서등록대장을 작성하여 누적관리 하시기 바람.
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 개정된 품질관리계획서 배포대장에는 업무관련자(발주처, 감리단, 인·허가청, 현장내 직원, 협력업체 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 기록관리 하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등)
18. 기자재 및 공사목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 균열관리대장은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식을 준수하여 작성 기록관리 하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 슬래브 임시개구부 등 주위에 과도하게 굽은 철근은 곧게 펴서 시공하고, 불가능할 경우 별도 조치(케이컬 앵커 사용 등)하시기 바람. ◦ 슬래브와 보 수직콘크리트 이어치기 부분에서 흘러나온 콘크리트는 제거 후 시공하시기 바람. ◦ 철골기둥 표면은 청소 후 콘크리트 시공하시기 바람. ◦ 기둥 보 접합부와 슬래브 접합부는 청소 후 콘크리트를 타설하시기 바람. ◦ 지하실 외벽 단절 시공 부분은 콘크리트 경화 후 조인트 부위 누수 등이 발생 예상되므로, 바닥 레이턴스를 제거하고 건축표준시방서 기준 면처리 후 후속 콘크리트를 타설하시기 바람. < 시공 우수사례 > ◦ 지하실 외벽 누수부분 드레인 보드로 유도 영구 배수층(지하6층)으로 유입시켜 배수처리 함으로써 지하실 벽체 지하수위 영향을 최소화 함. ◦ 지하층 역타공법에 의한 터파기 부분 벽체 면처리가 양호함.
※ 본 점검결과는 “청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사”의 시공자인 효성중공업㈜ 와 감리자인 ㈜고우건축 에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.