품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 신반포18차,24차 아파트 주택재건축 신축공사                 점검일 : 2018.06.19.~20

점검항목	점검사항	점검결과	판정
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.(기능공 교육 실시)	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.	시정 검토
23. 시정조치 및 예방조치	․ 품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성	◦ 시정조치 및 예방조치 실적관리가 필요함.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 103동 계단실 벽체 침강균열 - 콘크리트 타설시 다짐철저 요망 - 침강균열 부위는 무수축 모르타르로 채움 할 것. ◦ 103동 17층 현관문 수직철근과 U-BAR 철근 이격 - 내진설계, 시공대비 수직철근과 U-BAR 접촉면 이격 없이 밀착하게 시공 할 것. ◦ 벽체 결속선 외부로 노출 - 결속선을 내부로 시공요망 ◦ 벽체 알폼 청소 및 박리제 도포 후 시공 요망 (김원기 위원) ◦ 화장실 시멘트 벽돌 쌓기 수직채움 철저 ->준공후 습기에 의한 하자뱔생 우려 ◦ 조적공사 상부 슬래브 접합부분 몰탈 채움금지 ->우레탄 폼으로 충진 ◦ 벽체 철근 수직도 확보 ◦ 세대내 방수턱 시공 불량 ◦ 계단실 벽체 콘크리트 이어치기 부분 타설 불량 ->파취 후 무수축 몰탈등으로 보수 요망. (안재현 위원) ◦ 벽체 철근에 묻은 시멘트 페이스트 제거 및 콘크리트 잔재물 제거 ◦ 계단실 안전난간 견고하게 설치 요망 ◦ 지하3층 기계실 바닥 물고임 조치요망(근로자 작업동선 확보) ◦ 조적 전기배관 통줄눈 부분 밀실하게 사춤 요망. (품질시험소)	시정 검토
※ 본 점검결과는“신반포18차,24차아파트 주택재건축 신축공사”의 시공자인 삼성물산(주)과 감리자인 ㈜성광엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.