품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : e편한세상 홍제 가든플라츠 현장                                점검일 : 2020.7.28.~29.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질관리계획서에 있는 품질목표와 실제 관리하고 있는 품질목표가 일부 상이하니 일치하여 추진실적을 관리하기 바람.
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 기반구조관리상태 점검 대상에 제빙기, 간이휴게실, 간이화장실, 경비실 등을 추가 바람.(DQMS 점검양식 보완)
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 당 현장은 지정학적 위치상 우수에 의한 유입수의 처리가 매우 중요하므로 구조설계시 가정한 수압과 현장에서의 유지관리되는 수압에 대해 검토바랍니다. ◦ 영구배수공법을 적용하고 있는데 배수시설 유지관리에 대한 사항을 건물 준공 전 확실하게 근거를 만들어 놓기 바랍니다. ◦ 철근의 피복두께가 과하게 되어 있는 구간은 기준에 맞춰서 보완하기 바랍니다. ◦ 합벽구간 콘크리트 이어치는 구간에 토사가 쌓여있는 구간은 제거 후 콘크리트를 타설하기 바랍니다. ◦ 토류판 배면의 뒷채움 부족으로 지반의 변위를 유발 할 수 있으므로 조속히 뒷채움 시공이 이루어져야 합니다. ◦ E/A 연직분력과 띠장 하중에 관한 브라켓 용접강도가 안전한 지 구조검토를 통해 확인 바랍니다. ◦ 3단 E/A 시공이 미시공 된 부분은 조속한 시일내 보완 바랍니다. ◦ CIP 말뚝과 띠장 사이에 홈메우기 시공이 미비 된 부분은 보완 바랍니다. ◦ 엄지 말뚝이 시공 중 변형된 말뚝은 보완해서 안전율을 확보 바랍니다. ◦ Shot crete 타설 및 wire mesh 시공 중 겹이음 시공이 이루어 지도록 조치 바랍니다. ◦ 지중경사계 및 수위계 보호 BOX 시건장치 설치 바랍니다. ◦ 현장 산마루측구를 보완하여 현장내로 표면수가 유입되지 않도록하고 집수정 규격이 유역 면적 및 유속에 맞는 규격으로 적합여부를 확인 바랍니다. <품질 개선 사례> ◦ 합벽구간 영구 배수 공법 적용 ◦ 통합 모바일 활용을 통한 자재검수 및 시공품질 기준 확인 ◦ OCR 기능을 활용 품질시험 성적서 자동 생성으로 중복업무 제거로 인한 업무능률 향상
※ 본 점검결과는“e편한세상 홍제 가든플라츠 현장”의 시공자인 대림산업(주)과 감리자인 ㈜중앙엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.