품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 명일삼익그린 재건축 아파트                                   점검일 : 2017.5.30.~31

점검항목	점검사항	점검결과	판정
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대한 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률 향상과 통일을 기하기 바람	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 기준을 공정별로 구분하여 작성하고 승인하기 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 균열관리대장은 매 차수별 균열조사자와 확인자가 성명을 적은 후 서명하여 관리하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 슬래브 끊어치는 부위 이물질(비닐) 잔여물 발견(105동지하주차장) → 이물질 제거후 이음 콘크리트 타설 하실 것. ◦ 보 철근 순간격 미확보(105동~106동 사이 저수조 접합부) → 콘크리트 타설시 철근 순간격 확보하여 콘크리트 타설시 철근과의 부착이 잘되게 하실 것. ◦ 콘크리트 페이스트 미제거(WALL철근) 113동 1층계단 → 페이스트 제거후 콘크리트 타설하여 부착력을 회복 할 수 있도록 하실 것. ◦ 동바리 수직도 불량(105동 주변 주차장) → 동바리 수직도를 준수하여 슬래브의 변형 및 타설시 붕괴사고를 예방하실 것. ◦ HALF SLAB P.C제품간의 턱짐 발생(106~107동 사이 주차장) → 외관상 흉하므로 코너부를 면치기하여 턱짐을 완화 시키실것.(장효성 위원) ◦ 지하주차장 일부 보 스터럽 철근 결속 미흡 주철근과 밀착 안됨 <조치사항> 스터럽 철근이 주철근에 밀착되지 않으면 주철근 구조적 성능이 저하되므로 밀착되도록 철근 위치 재조정하고 스터럽 철근과 주철근을 시방서 기준에 따라 결속하여 타설,다짐시 벗어나지 않도록 조치 바람 ◦ 지하주차장 상부 RC보 철근 페이스트 이물질 부착 및 거푸집 하단 이물질 청소불량 <조치사항> 철근의 페이스트 이물질은 철근과 콘크리트의 부착성능을 저하시키므로 이물질을 깨끗이 청소하고 거푸집 하부 이물질을 깨끗이 제거한 후 콘크리트 타설바람. (정석재 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“명일삼익그린 재건축 아파트”의 시공자인 삼성물산(주)과 감리자인 ㈜가람건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.