품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 백련산 파크자이 신축공사                                    점검일 : 2017.5.25.~26

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장에는 입간판등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리문서는 업무관련자에게 배포하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하고, 효력이 상실된 구문서는 폐기등 식별관리 하기 바람(배포대장 양식 보완)	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 협력업체 교육의 각 공종별 작업 방법 및 절차는 예정공종과 부합될 수 있도록 수립하고 공통교육 중 법적 정기교육(품질, 안전)도 2017년도 교육훈련 운영 계획에 추가 반영하고. 교육결과보고서등 실적관리하시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 비산먼지,수질,소음,진동,폐기물에 대한 일일 환경점검을 실시하고 주간마다 감리원에게 확인하기 바람.	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 105동 후면 C.I.P. 뒷채움이 일부 침하되었으니 뒷채움 추가 실시하고 우수침입 방지조치(천막덮기) 요망 ◦ 101동 외벽에 붙은 콘크리트 찌꺼기를 제거 후 폼오일을 칠한 후 콘크리트 타설 조치 요망 ◦ 109동 1층 계단실 하부 콘크리트 타설 후 이물질이 잔재되어 있어 제거 후 접착제 바른 후 몰탈 시공요함. ◦ 103동 앞 주차장 슬래브 끊어치기 한 곳 큰크리트 찌꺼기 제거하고 청소 후 콘크리트 타설요함. ◦ 104동 주차장 램프 벽체 철근 피복 두께 유지하여 주시고 스페이서 설치후 콘크리트 타설 바랍니다.(김성주 위원) ◦ 편토압에 대하여 전체 구조물의 시공단계별 안전성에 대하여 재확인 바람. ◦ 구조도면에 구조계산자의 확인 날인 바람. ◦ 콘크리트 타설시 철근에 묻어있는 시멘트 페이스트는 제거 후 공사토록 바람. ◦ 지하층에 발생된 균열에 대해 균열관리를 수행하고 차후 균열원인에 대한 확인 바람. ◦ 계단의 배근에 대해 구조도면에 준해 시공이 되도록 관리바람.(김종호 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“백련산 파크자이 신축공사”의 시공자인 GS건설(주)과 감리자인 ㈜도원엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.