품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 신반포자이(반포한양아파트)                                     점검일 : 2017.6.1.~2

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.(협력업체 기능공 교육 누락)	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대한 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률 향상과 통일을 기하기 바람	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 안전점검과 별도로 비산먼지,수질,소음,진동,폐기물에 대한 일일 환경점검을 실시하고 주간마다 감리원에게 확인하기 바람. (최근 점검 실적 없음) ◦ 2017년도 수방계획을 조기 수립하여 기습 폭우등에 따른 피해가 발생하지 않도록 사전 준비하기 바람	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 아일랜드 기초 기둥에 내진 설계된 135° 띠철근은 교대 배근을 하여 품질확보 요함. ◦ 아일랜드 슬래브 등 철근 구부림이 심한 부분은 철근 내력이 손상 될 수 있습니다. 보강 진행 바람. ◦ 철근에 콘크리트 페이스트 오염이 심한 부분이 있어 부착력이 저하될 수 있습니다. 페이스트 제거 후 진행 요망. ◦ 알폼과 바닥 슬라브가 만나는 부위에 콘크리트 잔해물이 다량 발생해 있습니다. 청소 철저 바라며 근복적인 원인 제거 방안을 강구해 주시기 바랍니다.(장재호 위원). ◦ 필로치 전이 기둥에 균열 발생한 부분은 0.3MM 이상은 주입공법 0.3MM미만은 표면처리 공법으로 조치바랍니다. ◦ DOWEL 철근에 묻은 콘크리트는 제거 후 시공 바랍니다. ◦ 인방부분 선 시공 콘크리트의 탈락 우려가 있는 부분은 제거 후 단면 복구용 몰탈 보수 바랍니다. ◦ 보 이어치는 부분의 선 시공 된 잔여 콘크리트 제거 바랍니다. (김경민 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“신반포자이(반포한양아파트)”의 시공자인 GS건설(주) 감리자인 경호엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.