품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 행당제6구역 주택재개발 정비사업                           점검일 : 2017.6.20.~21

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 최근 개정된 “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장사무실에 게시하고, 현장에는 입간판등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하고, 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 발주처, 공사참여부서, 협력업체 등에 배포하고 배포 현황을 기록유지 바람.	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 비산먼지,수질,소음,진동,폐기물에 대한 일일 환경점검을 실시하고 주간마다 감리원에게 확인하기 바람.	시정 검토
21. 불일치 공사의 관리	․ 불일치 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성	◦ 자재의 부적합 내용에 대한 문서화 미흡하니 보완 바람. (레미콘 자재 부적합보고서 미 발행)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 콘크리트 벽체에 콜드조인트 발생으로 인하여 균열이 발생되었으니 관련 기준에 의거하여 보수하고 후속작업을 진행하시기 바랍니다. ◦ 단열재 위에 콘크리트 페이스트가 덮힌 부위가 있으니 콜드브릿지 발생을 막기 위하여 제거하고 단열재를 보수한 후에 후속작업을 진행하시기 바랍니다. ◦ 조적벽체에 설비배관이 진행되면서 조적벽체가 손상되었으니 밀실하게 모르타르를 채운 후 후속작업을 진행하시기 바랍니다. (윤준선 위원) ◦ 105동 32층 바닥 벽체 연결보등 보의 2단 철근의 위치가 10cm 또는 중앙부까지 내려가 있어 보의 내력이 저하되므로 상단 철근과 1.5cm 정도 유지되도록 수정하기 바람. ◦ 계단경사부위 철근의 정착이 도면과 다르게 시공되어 있으므로 도면 S-018,8-2 슬래브 계단 상세와 같이 수정하기 바람. ◦ 엘리베이터 홀의 슬래브에 나타난 균열들은 콘크리트의 연속성과 내구성이 확보되도록 보수하기 바라며, 균열 부위를 전체적으로 조사 관리하기 바람. (서형석 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“행당제6구역 주택재개발 정비사업”의 시공자인 GS건설(주)과 감리자인 삼우CM건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.