품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 동작동성당 신축공사                                         점검일시: 2020.  6.  25.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된자재(단열재, 창호 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리계획서 및 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 조사시기를 명확히 작성하며, 균열이 발생 시에는 균열대장에 조사시기, 보수현황, 조사자, 확인자 확인 등을 이행 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 건물외벽, 내무 슬래브 및 보하부 등 비드법 보온재의 틈이 있고, 일부 훼손된 부위, Form tie 제거부위 등의 단열재 성능향상을 위해 우레탄폼 충전을 밀실하게 시행바람.(선홈통 부위 단열재 전단 부위 보완) ○ KSM 3808에 의거 현장관리시험을 단열재 반입 시 시험을 실시하고 시험성적서를 보관하기 바람. ○ 건물외벽 치장벽돌 쌓기 벽체 긴결철물 설치간격은 설계치수 수직800mm, 수평650mm 이내 기준을 준수하고, 치장벽돌 수직 및 수평 줄눈을 밀실하게 시공 바람. ○ 지하외벽 배수판 설치 부위는 1span 당 상·하 2개씩 환기구(타공판) 설치 바람.	별첨 사진 참조