품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 자양아파트 재건축정비사업 신축공사                         점검일시: 2021.  10.  12.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 재작성하고, 누락된 자재(부대토목자재, 계단난간, 배수판, 지수판 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리계획서 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여야 하여, 균열조사는 명확하게 작성하여 균열조사를 시행하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 철근 Spacer는 시방서대로 시공바람. => 콘트리트 중성화에 따른 내구성 증가 목적 => 균열방지 목적 ○ 철근은 결속선으로 결속한 후 안으로 구부려 넣을 것. => 균열방지 목적, 녹방지 목적 ○ 전기배관 번들로 묶을 때에는 콘크리트 타설 가능하도록 간격을 이격시킬 것. => 콘크리트 타설용이 목적, 부재내력 확보 목적 ○ 외부 휀스~흙막이 사이 안전통로 정리바람. => 안전 확보 목적 ○ 통로용 단관비계 마구리 보호용 캡 씌울 것. => 안전확보 목적	별첨 사진 참조