품질시험관리시스템 유지보수 요청서

□ 시험재료 신설로 인한 성적서 양식 추가 (서식 1 )

○ 시험재료명 : 아스팔트

○ 시험구분명 : 아

○ 시험종목 : 아스팔트 공용성 등급

○ 템플릿명   : 신설

○ KOLAS여부 : 비KOLAS

○ 시험결과 부분(2페이지)에 아스팔트 공용성 등급 값 입력 칸과

별도의 시험 data값은 표로 이미지로 입력 가능토록 작성

서식 1 : 시험성적서(일반)

* 발급번호 :                                                     발급일자 : 20   년   월    일

원 본

시 험 성 적 서

서울특별시품질시험소

우 137-900 서울시 서초구 태봉로 131(우면동)

Tel(02)3462-6714   Fax(02)3462-4365

성적서 번호 :

20  _화학시험과―4002

페이지 :  1 / 2

1.의뢰자

○ 기   관   명 :                        ○ 의 뢰 일 자 :

○ 주        소 :

○ 시 험  번 호 :

○ 공   사   명 :

○ 시료채취장소 :                        ○ 시료채취자(입회자) :

2.시험성적서 용도 :

3. 시 료 명 :

4. 시험기간 :

5. 시험방법 :

6. 시험환경 : 온도(   ±   ) ℃, 상대습도(   ±   ) % R.H.

7. 시험결과 : 붙임

이 성적서는 위의 내용은 시험의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확인

시 험 자 : ○ ○ ○  (서명)

승 인 자

직    위 : 기술책임자

성    명 : ○ ○ ○  (서명)

20  .   .   .

서울특별시품질시험소장

QP-23-01                                                               A4(210×297)

* 발급번호 :                                                     발급일자 : 20   년   월    일

원 본

시 험 결 과

성적서 번호 :

20  _화학시험과―4002

페이지 :  2 / 2

우 137-900 서울시 서초구 태봉로 131(우면동)

Tel(02)3462-6714   Fax(02)3462-4365

□ 아스팔트 공용성 등급 : PG 64-22 (좌측은 실험 결과값으로 표기 예 : PG 58-16, PG 70-28 등)

시험항목	단위	시험방법	성적	기준	비고
인화점	℃	KS M ISO 2592		230 이상
점도	Pa·s	KS F 2392		3 이하
원아스팔트 동적전단	kPa	KS F 2393		1 이상
RTFO 노화후 질량손실	%	KS M 2259		1 이하
RTFO 노화후 동적전단	kPa	KS F 2393		2.2 이상
PAV 노화후 동적전단	kPa	KS F 2393		5,000 이하
PAV 노화후 휨 크리프 강성	MPa	KS F 2390		300 이하
PAV 노화후 기울기	-	KS F 2390		0.3 이상

QP-23-01                                                               A4(210×297)