품질시험⁕검사 총괄표

연번	시험·검사구분	재 료	시험·검사항목	시험횟수	시험결과	시험기관	비고
1	재료시험(현장)	아스팔트콘크리트(표층용)- WC-4	아스팔트함량,공극율,포화도,흐름값,안정도,동적안정도,체가름	2회 -8.28-9.11	합격	서울시품질시험소

○ 공 사 명 : 2014년 포장도로굴착복구공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014.3.28.~2015.2.28