품질․안전점검 결과
수 신	은평구청 토목과
점검일자	2014. 7. 8
점 검 자	서울특별시 도로시설과 : 이제택
공 사 명	산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장
내 용		비 고
□ 우수홈통 부식에 대한 우려 - 우수홈통이 철판두께 5mm로 부식이 우려됨으로 재질변경 등의 검토가 필요함 - 또한 거더를 관통하는 구조로 거더 내부에서 천공이 발생할 경우 마땅한 대책이 없음 □ 가로보 하부플렌지 하면 용접불량 - 용접결함(오버랩, 융합불량 등)을 제거한 후 보수바라며, 재발되지 않도록 위보기 자세에서 용접을 지양하기 바람 □ 일부 용접부 각장부족 - 각장이 부족하지 않도록 관리 바라며 시방기준에 따라 용접바람 □ 현장이음부 단차발생 - 강상판의 현장이음부에 단차발생이 우려됨으로 철저히 관리바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가조립전경
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가조립전경

가조립전경

가조립전경

현 황 사 진

○ 공사명 : 산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ우수홈통 부식에 대한 우려 - 우수홈통이 철판두께 5mm로 부식에 매우 취약할 것이 예상됨으로 재질변경 등의 검토가 필요함
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ우수홈통 부식에 대한 우려 - 우수홈통이 강박스 내부를 관통하는 구조로 부식되어 천공되었을 경우 마땅한 대책이 없음

우수홈통

가조립전경

현 황 사 진

○ 공사명 : 산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 하부플렌지 하면 용접불량 - 용접결함(오버랩, 융합불량 등)을 제거한 후 보수바라며, 재발되지 않도록 위보기 자세에서 용접을 지양하기 바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ일부 용접부 각장부족 - 각장이 부족하지 않도록 관리바라며 시방기준에 따라 용접바람

용접불량

각장부족

현 황 사 진

○ 공사명 : 산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장이음부 단차발생 - 강상판의 현장이음부에 다차발생이 우려됨으로 철저히 관리바람

단차발생