품질․안전점검 결과
수 신	은평구청 토목과
점검일자	2014. 8. 27
점 검 자	서울특별시 도로시설과 : 이제택
공 사 명	산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장
내 용		비 고
□ 우수홈통 용접불량 - 우수홈통 용접 불량부 수정 후 재도장 바람 - 우수홈통의 용접불량은 부식을 촉진시킬 수 있으므로 전체 조사하여 수정바람 □ 도장불량(핀홀) - 핀홀은 도장성능을 저해하여 부식을 유발할 수 있으므로 전체 조사 후 수정바람 □ 우수홈통 덮개 판 절단면 슬래그 미제거 - 절단 슬래그는 현장 조립 및 도장의 품질저하 원인이 되므로 출하 전 제거 후 재도장 바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ우수홈통 용접불량 - 우수홈통 용접 불량부 수정 후 재도장 바람 - 우수홈통의 용접불량은 부식을 촉진시킬 수 있으므로 전체 조사하여 수정바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ우수홈통 용접불량 - 우수홈통 용접 불량부 수정 후 재도장 바람 - 우수홈통의 용접불량은 부식을 촉진시킬 수 있으므로 전체 조사하여 수정바람

용접불량

용접불량

현 황 사 진

○ 공사명 : 산골고개 생태연결로 조성공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ도장불량(핀홀) - 핀홀은 도장성능을 저해하여 부식을 유발할 수 있으므로 전체 조사 후 수정바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ절단면 슬래그 미제거 - 절단 슬래그는 현장 조립 및 도장의 품질저하 원인이 되므로 출하 전 제거 후 재도장 바람

도장불량(핀홀)

절단면 슬래그