학습동아리 과제수행 실적 보고서

1. 동아리 기본개요

동아리 명칭	고도리와 막순이
운 영 진	회장 : 백영애 (연락처 : 02-3146-1844)		총무 : 손연희 (연락처 :02-3146-1846)
회 원 수	총 회원수	내부회원		외부회원
	10명	8명		2명
소 속	상수도본부 상수도연구원 재료연구과
동아리 형태	▢ 핵심과제 학습동아리 ■ 자율과제 학습동아리(학습형, √ 대안제시형, 직무발명형)

2. ’14년 하반기 연구과제 수행성과

□ 연구과제

○ 고도정수처리와 관련하여 입상활성탄 재생 및 물 관련 재료연구(‘13.11~’14.5.)

- 서울시 6개 정수센터의 입상활성탄 도입·운영 후 발생되는 폐활성탄의 재용활 및         재생 관련 연구필요

- 입상활성탄 품질별에 따른 수처리 효율 및 물성특성 분석 통한 활성탄 품질관리

방안 마련

○ 정수 및 하수처리, 배급수 계통에서의 재료에 대한 연구(‘14.10~’15.12)

- 수도용 재료 모형 실험장치 설계를 위한 옥내급수관 재질 사용현황 조사

- 한국상하수도협회 위생안전기준 인증(KC) 배관 재질 조사 및 인증 옥내배관 및

물탱크 코팅제 재질 조사

□ 연구과제 수행과정 및 방법

○ 매월 셋째주 수요일 동아리 정기모임을 통한 문헌조사내용 및 현장실험

결과 분석

- 입상활성탄 재생 및 상․하수도 재료 관련 자료 수집

○ 영등포 2정수장 입상활성탄 1지 시범재생 공장 시설점검 및 재생탄 채취(재료연구과-2647,2014.7-10)

- 시범재생 공장 현장점검 : 신기화학공업(경남 양산)

- 1회 재생한 재생탄 채취하여 요오드가, MB가 시험 : 재생품질기준 만족

○ 전문가 자문회의를 통한 연구방향 의견 수렴

- 입상활성탄소 재생관련 T/F 회의 참석(영등포 정수장 정수과-3745,2014.6.20.)

- 입상활성탄소 재생연구관련 회의(한국수자원공사 K-water연구원-16365,2014.1030)

- 입상활성탄소 재생연구결과 본부 보고 : 2014.11.13. 10:30 부본부장실

○ 동아리 워크샵 통한 연구성과 공유 및 연구 방향 모색

- 학습동아리 고도리와 막순이 자체워크샵 결과보고(재료연구과-2878,2014.07.21)

◦ 학술발표, 교육․ 기술자문을 통한 기술지원 및 정보공유

- 국제물협회(IWA) 학술발표 및 전시회 참석(재료연구과-4445,2014.10.13.)

· 서울시 한강원수특성에 따른 입상활성탄 물성변화간 상관성 분석 발표로 서울시

국제적 위상 고취

· 물관련 최신정보 습득과 전문가 학술정보 교류를 통한 서울시 아리수 연구개발에 적용

- 한국환경수도연구원 강의로 입상활성탄 공정 교육(재료연구과-5051,11.12)

□ 연구과제 수행성과 요약

○ 입상활성탄 품질별(요오드흡착력) 맛․냄새 및 총유기물질 제거 등 수처리

효율상관성 분석을 통한 활성탄 품질관리방안 연구

○ 한강수계에서 오존/입상활성탄 공정에서의 운영별과를 바탕으로 입상활성탄 품질변화       분석⇒ 재생 주기 및 재생시설 설치계획 수립시 자료 활용

○ 수도용 재료의 위생적이고 경제적인 옥내급수관 개선연구를 위한 배관 재질

별 수질 평가 연구

□ 연구과제 수행실적

◦ 입상활성탄 품질별 수처리효율 비교평가 실험 결과 보고(재료연구과-2148,2014.6.19.)

- 활성탄 품질별 흡착능력 및 수처리 효율(맛·냄새, TOC제거) 평가

- 방법 : 등온흡착실험 및 소형컬럼  실험

- 분석항목 : 흡착강도와 수처리 효율 평가

- 향후 서울시 입상활성탄 재생연구 및 보충단 구매 품질규격 검토시 자료활용

◦ 고도산화기술개발연구 결과보고(재료연구과-3053,2014.7.29.)

- 건강한 수돗물 생산을 위한 원·정수 검출 신종미량물질(맛·냄새, 잔류의약품 등)

제거방안 마련

- 고도산화기술(오존+과산화수소) 연구를 통한 원수수질 위기상황에 대처방안

○ 한강수계에서의 입상활성탄 재생연구결과(재료연구과-4989,2014.11.7.)

- 한강수계에서 입상활성탄 운영데이터 분석

- 영등포 2공장 시범재생 결과 분석

⇒ 재생 주기 및 재생시설 설치계획 수립시 자료 활용

◦ 옥내급수관 재질별 수질비교 평가 연구 계획수립(재료연구과-4731,2014.10.22.)

- 연구기간 : 2014.10~2015.12

- 연구내용 : 옥내급수관 재질별 수질비교, 관내 수돗물 정체시간별 수질비교,

장기사용된 관내 스케일링, 세균 등 조사

○ 기술홍보 및 자문

- 영등포1,2, 광암, 강북, 암사 입상활성탄 정기 품질검사

․ 목적 : 입상활성탄의 주기적 품질관리를 통해 교체 또는 재생시기 결정

․ 시험항목 : 수처리제14항목+부착세균+강화7항목+축적무기물

□ 성과의 업무반영 실적(또는 계획)

○ 활성탄 품질변화와 수처리효율 상관성분석을 통한 활성탄 품질관리 토대마련

⇒ 재생연구 및 보충탄 품질규격 검토시 자료활용

○ 한강수계에서의 입상활성탄 재생연구결과

⇒ 재생 주기 및 재생시설 설치계획 수립시 자료 활용

○ 영등포아리수정수센터 시범 입상재생활성탄 운영·경과별 수처리효율 분석계획

○ 옥내급수관 재질별 수질비교 평가연구 계획·시행

- 가정에서 사용되는 다양한 재질의 옥내급수관 모형실험을 통한 수도용자재 비교        - 옥내급수관 수돗물 정체시간별 수질비교를 통한 안정한 수돗물 음용방안 마련

□ 기타 특이사항

○ 국제 학술대회 발표(재료연구과-4445,2014.10.13.)

- 일시 및 장소 : 2014.19.21~26, 포르투칼 리스본

- 내 용 : 한강수계에서 입상활성탄 운영 경과기간에 따른 물리적 특성 변화

- 기 타 : 물 관련 최신기술 및 연구관련 정보 수집, 학술정보를 통한 국제 물관리

현황조사결과를 참고하여 향후 서울시 연구추진시 활용예정

3. 기여자 명단 (동아리 회원 - 1인 1동아리)

소 속	직렬	직급	이 름	기여도(%)	연락처(핸드폰)
상수도연구원 재료연구과		기술개발 부장	최영준	10	*************
〃	공업	고도정수처리과장	윤중섭	10	*************
〃	환경	연구사	백영애	20	*************
	공업	연구사	임희아	15	*************
	공업	6급	박번수	10	*************
〃	시설	7급	김정호	10	*************
〃	공업	8급	손연희	10	*************
상수도연구원 수처리과		연구사	조우현	5	*************
영등포아리수정수센터 정수과	-	연구사	장현성	5	************
〃	-	연구사	홍원해	5	************
계				100

※ 자료작성자 : 상수도연구원 고도정수처리과, 손연희 (연락처-3146-1846,*************)

------------------------------------------------------------------------------