품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 하왕1-5구역주택재개발정비사업                            점검일 : 2016. 6.23 ~ 6.24

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(협력업체 포함)하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포)	시정 검토
9. 설계변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 사항(특히 경미한 변경) 에 대하여는 변경내용을 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대해 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 내력벽 수평철근 이음은 상부근 B급인장 겹이음 길이로 수정바람. ◦ 기둥의 절단된 후프 띠철근(Hoop Tie)와 가로 띠철근(Cross Tie)를 90°와 135° 표준 갈고리를 서로 엇갈리게 수정배근 바람. ◦ 전기 박스 주위 철근보강 바람. ◦ 콘크리트 수직 이어치기 부분에서 흘러나온 콘크리트는 제거 후 다음 공종을 시공바람.(박영호 위원) ◦ 103동 5층 3호세대 CW27 거푸집 설치 시 냉장고 드레인 주름관과 간섭되므로 이동설치 요망. ◦ 103동 5층 CW25벽체의 하부로부터 연장된 철근 위치가 상부철근 위치와 차이가 있으므로 하부 철근을 Slab에 Anchoring하여 재설치 후 상부철근 조립요함. ◦ 103동 5층 2호세대 거실벽 W1에 설치된 전기 Box 주름관은 2개씩 묶어서 콘크리트가 들어가도록 Space를 확보요함. ◦ 107동 외벽 중 추후 연결부위 철근 꺾어놓은 부분 철근 이음 작업시 콘크리트에 추가로 Anchoring한 후 실시요함. ◦ 107동 지하 2층 동 출입구 조적공사 콘크리트와 만나는 부분 은 Dovetail Anchor를 설치하고 시멘트 벽돌끼리 접합부는 4단마단 Mach로 보강요함.(김성주 위원) ◦ 103동 지하 2층 보와 접하는 천정부 누수현상이 보이니 원인을 확인한 후 보수 요함. ◦ 103동 5층 벽체부 바닥 Slab에 Con’c 잔재 및 레이턴스가 많이 묻어있으니 Con’c 타설 전 제거하여 접착력을 확보 바람. ◦ 102동 1층 E/V홀 벽체 이어치기 접합면 접합상태 불량 ◦ 102동 지하 2층 천정 단열재 파손 및 접합부 충진이 밀실하지 않아 열교현상에 의한 결로가 발생될 수 있으니 밀실한 충진을 실시하기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“하왕1-5구역주택재개발정비사업”의 시공자인 GS건설(주)와 감리자인 ㈜청화종합감리공단에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.